# 1. Основные понятия Классической теории

Механика деформируемого твердого тела и ее разделы, такие как физико-математическое моделирование технологических процессов и теория обработки металлов давлением, являются научной основой для принятия технологических решений и направлены на совершенствование формообразующих операций, прежде всего за счет анализа механики процессов пластического формоизменения.

Механика - наука о движении. При изучении движения точек или абсолютно твердых тел широко используются понятия скорости, ускорения, массы, потенциальной и кинетической энергии.

При описании движения множества точек, которые в пределе можно считать непрерывным образом заполняющими пространство и составляющими сплошную среду, этих характеристик уже недостаточно. Требуются дополнительные понятия, отражающие изменения внутренних связей и взаимного расположения частиц.

В различных разделах механики деформируемого твердого тела, в том числе в теории обработки металлов давлением, обычно используют три основные понятия: напряжения, деформации и скорости деформации. Два первых известны из курса "Сопротивление материалов". Необходимость применения третьего - скорости деформации - связана с существенными различиями закономерностей в областях упругого и пластического формоизменения и необходимостью учета истории нагружения в процессе необратимого деформирования заготовки.

Обычно в учебной литературе и практических приложениях основное внимание уделяют напряжениям Коши и деформациям Генки. Как показано в разделах 4-9, есть достаточно оснований считать не менее предпочтительными напряжения Пиола-Кирхгофа и деформации Лагранжа.

Учитывая традиции учебной литературы [1-8], рассмотрим напряжения Коши, на примере которых, используя условия статики, сравнительно просто можно получить основные тензорные соотношения и инварианты.

## 1.1 Теория напряженного состояния

### 1.1.1 Тензор напряжений

Рассмотрим некоторое напряженное тело (рис.1). Если мысленно разделить его поверхностью F  на две части и отбросить одну из них, тогда ее действие на оставшуюся часть необходимо заменить некоторой системой сил, которые в общем случае в различных точках поверхности F  будут различными. Выделим на этой поверхности бесконечно малую площадку dfν с нормалью ν (рис. 1б)

ν=lνx⋅i+lνy⋅j+lνx⋅k,                          (1.1)

где ν=lνx⋅i+lνy⋅j+lνx⋅k - единичные векторы (орты) системы координат, lνi  - направляющие косинусы нормали к площадке F :

lνx=cos(ν, i); lνy=cos(ν, j); lνz=cos(ν, k).

Рис. 1 Напряженное тело (а) и внутренние напряжения (б)

Для сокращенной записи уравнений типа (1.1) орты удобнее обозначать одной буквой с разными индексами, например i=ex,  j=ey, k=ez. Тогда вместо уравнения (1.1) можно записать

ν=lνi ei ,     lνx=cos(ν, i)                             (1.1а)

предполагая, что по повторяемому в правой части индексу i необходимо провести суммирование при всех возможных его значениях

ν=lνx⋅ex+lνy⋅ey+lνz⋅ez.  	              (1.1б)

Последняя запись с точностью до обозначений совпадает с уравнением (1.1).

Напряжениями Коши tν называют поверхностную плотность сил на площадке dfν с нормалью ν в окрестности рассматриваемой точки

tν=dPνdfν.   			                          (1.2)

Вектор tν совпадает по направлению с равнодействующей распределенных по поверхности dfν сил dPν, которые могут быть как внутренними, так и внешними, в зависимости от расположения площадки внутри или на поверхности тела.

Как и любой другой вектор, напряжение tν можно разложить на проекции

tν=tνx⋅ex+tνy⋅ey+tνz⋅ez=tνi⋅ei.             (1.3)

Первый индекс при обозначении компонент напряжений tνi указывает направление нормали к площадке, на которой они действуют, а второй - направление проекции.

В окрестности любой точки можно выделить бесчисленное множество различно ориентированных площадок и на каждой из них полный вектор напряжений tν и его проекции tνi будут различными.

Напряженным состоянием называют совокупность напряжений σij, однозначно определяющих напряжения tν на любой площадке в окрестности рассматриваемой точки.

Если бы напряжения на различных площадках были бы независимыми, тогда сравнивать напряженные состояния было бы невозможно, как невозможно сравнивать бесконечную совокупность чисел, если нет правила, по которому их можно привести к одному числу (например, модуль вектора скорости или численное значение определителя любого порядка).

Необходимо отметить, что при описании процессов деформации в сплошной среде следует рассматривать не просто точки, а частицы с бесконечно малым объемом, ограниченные некоторой поверхностью. В простейшем случае они могут иметь форму тетраэдра (рис. 2), три грани которого лежат в плоскостях координат, а четвертая наклоне на произвольно к ним и имеет нормаль ν. Так как на трех других гранях направления нормалей совпадают с осями координат, напряжения на них следует обозначить tx, tн, tя.

Рис. 2 Разложение полного вектора напряжений на компоненты:
а - на произвольной грани тетраэдра,
б - на гранях, ортогональных осям координат

Сократить количество напряжений, необходимых для полной и однозначной характеристики напряженного состояния, можно, если предположить, что рассматриваемый объем находится в равновесии. Тогда равнодействующая сил, действующих на его поверхности, должна обращаться в ноль

dPν=dPx+dPy+dPz.    		                  (1.4)

Определяя входящие сюда силы через напряжения tν, tx, ty, tz с учетом понятия (1.2), например dPx=tx⋅dfx, и принимая во внимание соотношения между площадями

dfx=lνx dfν; dfy=lνy dfν;  dfz=lνz dfν,			 (1.5)

из уравнения (1.4) после сокращения на dfνполучим

tν=txlνx+tylνy+tzlνz.                     (1.6)

Таким образом, только на трех гранях тетраэдра напряжения могут быть независимыми и они однозначно определяют значения напряжений на любой четвертой грани, если ее ориентация по отношению к первым трем известна.

Из уравнения (1.6) также следует, что напряжения  tν не являются скользящими векторами, т.е. их следует рассматривать как систему связанных векторов, начало которых закреплено на рассматриваемых гранях. Напряжение на произвольной площадке tν определяется не векторной суммой напряжений ti на трех других гранях, а суммой их произведений на соответствующие направляющие косинусы нормали lνi. В сокращенной записи уравнение (1.6) имеет вид

tν=tilνi.                               (1.6a)

Так как нормаль νможно совместить с направлением любой оси новой системы координат, уравнение (1.6) можно использовать для определения напряжений в окрестности некоторой фиксированной точки при повороте осей координат.

Каждый из векторов ti∈tx,ty,tz, так же как и tν, можно разложить на проекции, направленные по осям координат, без переноса точки их приложения. Для обозначения компонент обычно используют несколько способов. Наиболее предпочтительным с точки зрения возможности применения рассмотренных выше кратких записей с суммированием по повторяющимся индексам, является двухиндексное обозначение, например σij, при этом первый индекс указывает направление нормали к площадке, второй - направление проекции. При таком обозначении разложение векторов ti∈tx,ty,tz  на проекции принимает вид

tx=σxx⋅ex+σxy⋅ey+σxz⋅ez ;

ty=σyx⋅ex+σyy⋅ey+σyz⋅ez ;     		            (1.7)

tz=σzx⋅ex+σzy⋅ey+σzz⋅ez .

В сокращенной записи вся система трех уравнений с тремя слагаемыми в правой части каждого из них записывается одночленом

ti=σij⋅ej     ,  		                        (1.7a)

где предполагается суммирование по повторяющемуся индексу j. Индекс i в правой части не повторяется, по нему суммирование не производится, но он может принимать три различных значения i ∈(x, y, z), одинаковые в левой и правой частях уравнений. Следовательно, система (1.7а), как и система (1.7), включает три уравнения.

Таким образом, напряженное состояние в точке определяется тремя векторными ti∈tx,ty,tz или девятью скалярными величинами σij, которые при повороте осей координат преобразуются по уравнениям (1.6) и (1.7). Такие величины называют тензорами второго ранга (второй валентности) и записывают сокращенно σij  или в виде матрицы

Tσ=σij=σxxσxyσxzσyxσyyσyzσzxσzyσzz .		                   (1.8)

В технических приложениях, в частности при решении инженерных задач [3], широко применяют другую систему обозначений, заимствованную из курса "Сопротивление материалов": у нормальных напряжений оставляют только один индекс, который указывает как направление нормали к площадке, так и самой проекции  σx=σxx, σy=σyy, σz=σzz.

Касательные компоненты, в отличие от нормальных, обозначают буквой τij с двумя различными индексами, например τxy, которые указывают направление нормали или проекции, как и в первой из рассмотренных систем обозначений. В этом случае тензор напряжений принимает вид

Tσ=σij=σxτxyτxzτyxσyτyzτzxτzyσz.                      (1.8a)

В данном пособии обозначения τpi приняты для напряжений Пиола-Кирхгофа (см. разд. 3-6).

### 1.1.2 Правило знаков для напряжений

Компоненты тензоров II ранга так же, как скаляры (тензоры нулевого ранга) и проекции векторов (тензоры I ранга), могут иметь разные знаки.

Знаки проекций любого вектора (силы, скорости и др.) определяются их направлением по отношению к выбранной системе координат. Таким образом, знак проекций векторных величин относится к субъективным характеристикам и может быть всегда изменен путем соответствующего изменения системы координат.

Для напряжений и других величин, относящихся к тензорам второго ранга, правило определения знака проекции сложнее, оно зависит от характера действующих усилий и выбора системы координат. Знаки компонент характеризуют изменения, происходящие внутри деформированного объема, при этом нормальные напряжения считают положительными, если они способствуют его увеличению. Сжимающие нормальные напряжения принято считать отрицательными.

Знаки касательных напряжений не имеют такой простой интерпретации и определяются по общему правилу с учетом ориентации площадок, на которых они действуют.

Компоненты напряжений считают положительными, если на площадке, внешняя нормаль к которой совпадает с положительным направлением оси координат, они также направлены в сторону положительных осей координат. Если же внешняя нормаль к площадке, ограничивающей рассматриваемый бесконечно малый объем, соответствует отрицательному направлению оси координат, тогда все положительные компоненты напряжений также должны быть направлены в стороны отрицательных направлений осей координат.

Проекции напряжений с другими направлениями считают отрицательными. Знаки проекций полного напряжения tν на произвольной грани  tνx, tνy, tνz можно определить только расчетным путем (см. 1.11).

Необходимо отметить, что напряжения на координатных площадках  tx, ty, tz, так же как и их проекции σij, несут не только объективную, но и субъективную информацию, связанную с выбором системы координат. Для каждой новой системы координат их значения в общем случае будут изменяться.

### 1.1.3 Условие парности касательных напряжений на взаимноортогональных площадках

Рассмотрим бесконечно малый параллелепипед, нагруженный системой положительных напряжений, как показано на рис. 3. Для равновесия, кроме условия (1.4), необходимо, чтобы сумма моментов всех сил, создаваемых напряжениями на ограничивающих его гранях, относительно любой оси координат была равна нулю: ΣMi = 0.

Рис. 3 Нормальные и касательные напряжения на гранях элементарного параллелепипеда

Так как грани параллелепипеда предполагаются бесконечно малыми, можно считать, что в пределах каждой из них напряжения не изменяются, тогда точки приложения равнодействующих будут совпадать с центром граней. Момент силы от напряжения σxx составит

σxxdy dz dy2,

где dydz - площадь грани, перпендикулярной оси x, dy/2 - плечо силы  относительно оси z.

При анализе условий равновесия удобно рассматривать соответствующие напряжения на противоположных гранях попарно. Например, суммарный момент от напряжений σxx относительно оси z должен быть равен нулю, так как результирующая от этих напряжений сила равна нулю. Аналогичное замечание относится и к напряжениямσyy. Напряжения  σzx создают пару сил (момент) относительно оси y, а напряжения σzy - относительно оси x. Таким образом, условие ΣMz = 0 окончательно приводится к виду

σxydydzdx=σyxdxdzdy.

Приравнивая аналогичным образом нулю моменты сил относительно других осей координат, получим

σxy=σyx;  σyz=σzy ;     σzx=σxz , 	              (1.9)

т.е. касательные напряжения на взаимно перпендикулярных площадках внутри деформируемого тела, находящегося в равновесии, равны по величине и знаку. Следовательно, тензор напряжений (1.8) симметричен относительно главной диагонали, на которой находятся компоненты нормальных напряжений, а индексы у компонент напряжений можно менять местами

σij	=σji  .                                   (1.10)

Таким образом, с учетом симметрии тензора напряжений (1.8), для описания напряженного состояния достаточно шести независимых скалярных величин: трех нормальных и трех касательных напряжений на взаимно перпендикулярных гранях прямоугольного параллелепипеда.

Но и это не решает проблемы сравнения напряженных состояний. Например, тензоры

Ts'=410-10104-10-10-104[Ìï],,  Ts''12,65-13,65-5,0-13,654,03.65-5,03,65-4,65  [Ìï],  [МПа],      Ts'=410-10104-10-10-104[Ìï],,  Ts''12,65-13,65-5,0-13,654,03.65-5,03,65-4,65  [Ìï],  [МПа],

имеют различные компоненты, но, как будет показано ниже, характеризуют одно и то же напряженное состояние.

### 1.1.4 Напряжения на площадках, наклоненных к осям координат

Как было отмечено выше, компоненты напряжений, наряду с объективной, несут и субъективную информацию, связанную с выбором осей координат. Чтобы выделить только объективную информацию, выясним, как изменяются напряжения на произвольно ориентированных площадках. Для этого рассмотрим бесконечно малый тетраэдр, нагруженный системой положительных напряжений, три грани которого лежат в координатных плоскостях (рис. 4).

Рис. 4 Элементарный тетраэдр с положительными компонентами напряжений

Запишем условие равновесия для проекций всех сил в направлении оси x. Для определения усилий на каждой площадке необходимо, с учетом уравнения (1.2), умножить напряжения σxx, σyx, σzx, tνx на площади соответствующих граней

tνx dfν=σxx dfx+σyx dfy+σzx dfz.

С учетом соотношений между площадями граней тетраэдра (1.5) это уравнение можно упростить. Так как равенство нулю суммы проекций всех сил справедливо для любой оси координат, окончательно получаем три уравнения

tνx=σxxlνx + σyxlνy + σzxlνz;tνy=σxylνx + σyylνy + σzylνz;tνz=σxzlxx + σyzlνy + σzzlνz.     		          (1.11)

которые, как и система (1.7), могут быть записаны в виде одночлена с учетом правила суммирования по повторяющемуся индексу

tνj=σijlνi.                    		          (1.11a)

Уравнения (1.11) часто называют "статическими условиями на контуре", так как они используются для определения компонент тензора σij по заданным напряжениям на поверхности тела, или наоборот. В первом случае значения σij однозначно не определяются, так как три уравнения содержат 6 неизвестных.

Если же задан тензор напряжений  Tσ, тогда по уравнениям (1.11) можно найти компоненты  tνi  на любой площадке по заданной ее ориентации. Модуль вектора напряжения tν составит

tν2=tνx2+tνy2+tνz2.   		                  (1.12)

Чтобы найти нормальную компоненту σνν, достаточно спроектировать ранее определенные проекции tνx, tνy, tνz на направление нормали ν, умножив их на соответствующие направляющие косинусы

σνν=tνxlνx+tνylνy+tνzlνz,		                  (1.13)

или, с учетом уравнений (1.11):

σνν=σxxlνx2+σyylνy2+σzzlνz2+2σxylνxlνy+2σyzlνylνz+2σzxlνzlνx.		 (1.14)

В общем случае для произвольного направления r

σνr=tνilri=σijlνilrj .		                       (1.14a)

Величина касательных напряжений на этой же площадке составит

τν2=tν2−σνν2 . 		                           (1.15)

Отсутствие второго индекса у касательной компоненты  τν связано с тем, что ее направление не совпадает ни с одной из осей координат и обычно его не определяют.

Таким образом, все компоненты и полное напряжение на произвольной площадке однозначно определяются ее положением (направляющими косинусами lνi ) и тензором напряжений σij, заданным в любой системе координат.

### 1.1.5 Главные нормальные напряжения

Для снижения количества скалярных характеристик напряженного состояния можно выбрать предпочтительную систему координат, в которой касательные напряжения отсутствуют. Такие площадки, исходя из уравнения (1.15), можно найти в окрестности любой точки напряженного тела, на них полные напряжения tν совпадают с нормальными σνν, т.е. направлены перпендикулярно этим площадкам.

Обозначим напряжения на этих площадках σm, тогда σm=σνν=tν. По общему правилу разложения вектора на проекции в соответствии с уравнением (1.3) можно записать

tνx=σmlνx;  tνy=σmlνy; tνz=σmlνz.		            (1.16)

Предполагая тензор напряжений σij  известным и приравнивая правые части уравнений, входящих в системы (1.11) и (1.16), для этих предпочтительных площадок можно записать

(σij−σmδij)lνi=0 ,     		                   (1.17)

где δij - единичный тензор, компоненты которого могут принимать одно из двух значений: δij =1, если i=j, и δij =0, если ij.

Система (1.17) содержит 4 неизвестных: напряжение σm  и  направляющие косинусы нормали этой особой площадки  lνi. Для решения ее необходимо дополнить известным из аналитической геометрии уравнением связи между направляющими косинусами в прямоугольной декартовой системе координат

lνx2+lνy2+lνz2=1 .	   		                 (1.18)

Теперь система замкнута и может быть решена любым из известных методов, в том числе с помощью определителей. Для этого предположим, что напряжение σm известно, а направляющие косинусы будем искать из линейной однородной системы (1.17а). Так как величины lνx, lνy, lνz не могут одновременно обращаться в ноль (иначе не будет выполнено условие 1.18), можно утверждать, что необходимым и достаточным условием однозначного определения положения площадок без касательных напряжений является равенство нулю основного определителя системы (1.17)

σij−σmδij=σxx−σmσxyσxzσyxσyy−σmσyzσzzσzyσzz−σm  = 0.   		     (1.19)

Полученное кубическое уравнение для искомого напряжения σm можно записать в строку

−σm3+σm2(σxx+σyy+σzz)−σm(σxxσyy+σyyσzz+σzzσxx−σxy2−σyz2−σzx2)+

+σxxσyyσzz+2σxyσyzσzx−σxxσyz2−σyyσzx2−σzzσxy2=0 		 (1.19a)

Оно имеет три действительных корня [2], при обозначении которых обычно пользуются соотношением (1.20)

σ1≥σ2≥σ3.      		                   (1.20)

Таким образом, в окрестности любой точки напряженного тела всегда можно выделить три площадки, на которых касательные напряжения отсутствуют. Эти площадки взаимно перпендикулярны (по условию парности касательных напряжений 1.9) и называются главными, а их нормали - главными осями тензора.

Можно показать, что нормальные напряжения на главных площадках достигают экстремальных значений, их также называют главными нормальными напряжениями или главными значениями тензора. Эти напряжения не зависят от выбора осей координат. Например, при линейном однородном растяжении силой P образца с площадью поперечного сечения F одна из главных осей параллельна растягивающему усилию, а главное напряжение составляет  σ1 =P/F  при любом выборе осей  координат.

Выбор осей координат отражается лишь на значениях направляющих косинусов главных осей и напряжений σij на площадках, ориентированных по осям координат, так же как при описании векторов от этого зависят углы наклона вектора к осям и величины его проекций.

Для главных осей тензор напряжений принимает вид

Tσ= σ1000σ2000σ3.        			                 (1.21)

Приведенное обоснование существования главных осей тензора позволяет утверждать, что для характеристики напряженного состояния в точке достаточно трех скалярных величин, в качестве которых могут быть использованы значения главных нормальных напряжений.

### 1.1.6 Инварианты тензора напряжений

Величины, которые не изменяются при повороте осей координат, называют инвариантными (по отношению к преобразованию осей). Из упоминаемых выше к таким относятся модуль (длина) вектора, значения главных нормальных напряжений.

Так как корни уравнения (1.19а) инвариантны, коэффициенты этого уравнения также не должны зависеть от выбора осей координат и определяют три инварианта, величины которых остаются одинаковыми как в главных, так и в любых произвольных осях. Обычно их называют линейным, квадратичным и кубическим (в соответствии с размерностью каждого из них) инвариантами.

Линейный инвариант I1 определяется суммой нормальных напряжений, расположенных на главной диагонали тензора

I1=σxx+σyy+σzz=σ1+σ2+σ3.			             (1.22)

Квадратичный инвариант равен сумме миноров элементов главной диагонали определителя, составленного из компонент σij тензора напряжений

I2=σxxσxyσyxσyy+σyyσyzσzyσzz+σxxσxzσzxσzz=σ1σ2+σ2σ3+σ3σ1 .	 (1.23)

Кубический инвариант равен определителю третьего порядка, элементами которого являются компоненты тензора напряжений

I3=σij=σxxσxyσxzσyxσyyσyzσzxxσzyσzz=σ1σ2σ3 .		              (1.24)

Любое уравнение теории напряженного состояния, записанное в произвольных осях, в том числе и для инвариантов (1.22)-(1.24), можно легко преобразовать для главных осей, заменяя два одинаковых индекса у нормальных напряжений на индексы 1, 2, 3 и обращая в ноль касательные компоненты напряжений с разными индексами.

С точки зрения напряженного состояния дальнейшее сокращение минимально необходимого количества скалярных характеристик для его описания не представляется возможным, так как их не может быть меньше, чем независимых главных напряжений σ1, σ2, σ3, значения которых определяются условиями нагружения.

Так как все физические явления объективны и не могут зависеть от таких факторов, как выбор системы координат, закономерности процессов деформации, в том числе пластической, могут описываться только через инварианты или выражения, составленные из них путем различных преобразований.

### 1.1.7 Виды напряженного состояния

В зависимости от значений инвариантов Ii  различают  следующие виды напряженного состояния:

а) I1 0, I2 =0, I3=0 - линейное напряженное состояние, которое можно записать в виде

Tσ=σ100000000.

Линейные растяжение и сжатие отличаются знаком первого инварианта;

б) I1 0, I2 0, I3=0 - плоское напряженное состояние, когда только одно из главных напряжений равно нулю. В частном случае, когда I1=0, I2 0, I3=0, напряженное состояние называют чистым сдвигом, его можно записать в виде тензоров (первый - для главных осей, второй - когда оси x и z равнонаклонены к главным осям 1 и 3)

Tσ'=σa0000000σa ;      Tσ'=00σa000σa00 ;

в) I1 0, I2 0, I3 0 - объемное напряженное состояние,  которое в общем случае записывают в виде тензоров (1.8) или (1.21).

Любое напряженное состояние можно представить бесчисленным количеством сочетаний компонент σij в зависимости от выбора той или иной системы координат. Нетрудно, например, убедиться, что тензор

Tσ=222222222 [MПа]

соответствует линейному напряженному состоянию при главном напряжении σ1= 6 МПа.

### 1.1.8 Шаровой тензор и девиатор напряжений

Как будет показано ниже, высказать некоторые соображения о смысле инвариантов и выделить на этой основе наиболее информативные из них, с точки зрения пластического формоизменения, можно путем разложения тензора на шаровую и девиаторную составляющие. Названия связаны с возможной их геометрической интерпретацией.

Если оси координат совместить с главными осями тензора, а начало - с рассматриваемой точкой, тогда нормальное напряжение σn на любой площадке будет определять уравнение (1.14), которое для главных осей преобразуется к виду

σn=σ1l1n2+σ2l2n2+σ3l3n2 , 		                 (1.25)

где использовано обозначение для направляющих косинусов относительно главных осей  l1n, l2n, l3n  вместо прежних обозначений lνx,  lνy, lνz.

Введем радиус-вектор r с модулем r =σn−1/2 и совместим его с направлением n. Проекции этого вектора x, y, z однозначно определяют его направляющие косинусы

l1n=x/r ; l2n=y/r ; l3n=z/r.

При изменении ориентации площадки радиус-вектор r опишет некоторую поверхность

σ1x2+σ2y2+σ3z2=±1 .		                 (1.26)

Это уравнение позволяет интерпретировать тензор второго ранга в виде центральной поверхности второго порядка, которая относится к эллипсоидам (при одинаковых знаках главных напряжений) или гиперболоидам (если знаки главных напряжений различны).

Тензор, все компоненты главной диагонали которого равны среднему напряжению σ, а остальные отсутствуют,

Tσ=σ000σ000σ=σδij,                        (1.27)

называют шаровым тензором. В этом случае уравнение (1.26) преобразуется в уравнение сферы с радиусом σ−12, т.е. на всех площадках в окрестности точки, нагруженной шаровым тензором (1.27), нормальные напряжения одинаковы.

Как и любой другой тензор второго ранга, шаровой тензор имеет три инварианта, но они не являются независимыми и определяются через среднее напряжение σ, равное среднему арифметическому нормальных напряжений

3σ=σii=σxx+σyy+σzz=σ1+σ2+σ3 .		         (1.28)

Следовательно, для характеристики шарового тензора достаточно одной скалярной величины, например σ.

Шаровой тензор напряжений соответствует всестороннему равномерному растяжению или сжатию, например в условиях гидростатического нагружения. Из экспериментальных исследований известно, что при таком нагружении пластическая деформация не возникает, отношение размеров тела сохраняется постоянным и изменяется лишь его объем. При гидростатическом нагружении все направления являются главными.

Если из полного тензора напряжений (1.8) вычесть шаровой тензор (1.27), в результате получим новый тензор второго ранга, компоненты которого равны разности соответствующих компонент полного и шарового тензоров

Tσ'=σij−σδij=σxx−σσxyσxzσyxσyy−σσyzσzxσzyσzz−σ=σij'.      (1.29)

Этот тензор называют девиатором напряжений, его можно записать как в произвольных, так и в главных осях:

Tσ'=σ1−σ000σ2−σ000σ3−σ.                    (1.30)

Так как под действием шарового тензора форма тела не изменяется, можно предположить, что пластическое формоизменение зависит только от девиатора, для характеристики которого достаточно двух скалярных величин, соответствующих второму и третьему инвариантам

I2'=−16σxx−σyy2+σyy−σzz2+σzz−σxx2+6σxy2+σyz2+σzx2= 		(1.31)

=−16σ1−σ22+σ2−σ32+σ3−σ12=−12σij'σij' ;

I3'=σij'=2σ3−σσ1σ2+σ2σ3+σ3σ1+σ1σ2σ3   .		      (1.32)

Из-за особого выбора компоненты шарового тензора (1.28) первый инвариант девиатора всегда равен нулю

I1'=σxx+σyy+σzz−3σ=σ1+σ2+σ3−3σ=0 .        (1.33)

Экспериментальные исследования показывают, что переход в пластическое состояние в значительной степени зависит от второго инварианта девиатора. В настоящее время принято считать, что этот инвариант и является той единственной скалярной величиной, которая характеризует напряженное состояние с точки зрения пластического течения для большинства металлов [2-8].

### 1.1.9 Главные касательные напряжения

Известно, что пластическая деформация реальных материалов протекает в основном за счет скольжения и двойникования под действием касательных напряжений, которые в направлениях главных осей отсутствуют, но на некоторых промежуточных площадках достигают экстремальных значений.

Для простоты математических преобразований рассмотрим случай, когда тензор напряжений задан в главных осях, т.е. напряжения σ1, σ2, σ3  на гранях тетраэдра, показанного на рис. 5, известны.

Рис. 5 Элементарный тетраэдр, ориентированный по главным осям тензора

Обозначим tn1, tn2, tn3 - проекции полного напряжения tn на произвольной грани с нормалью n, σn и  τn- нормальная и касательная составляющие, тогда

τn2=tn2−σn2=tn12+tn22+tn32−σn2  .   		          (1.34)

Нормальное напряжение σn на произвольной площадке в системе главных осей определяет уравнение (1.25), а компоненты tn1, tn2, tn3 - уравнения (1.11), которые в рассматриваемом случае принимают вид

tn1=σ1ln1  ;   tn2=σ2ln2 ;   tn3=σ3ln3 .	              (1.35)

Подставляя зависимости (1.25) и (1.35) в уравнение (1.34), получим

τn2=σ12l1n2+σ22l2n2+σ32l3n2−σ1l1n2+σ2l2n2+σ3l3n22   	     (1.36)

или, с учетом соотношения (1.18),

τn2=σ12−σ32l1n2+σ22−σ32l2n2+σ32−σ1−σ3l1n2+σ2−σ3l2n2+σ32 .		 (1.37)

Следовательно, касательные напряжения на произвольной площадке можно рассматривать как функцию двух независимых переменных τn2l1n,l2n, для которой необходимое условие экстремума имеет вид

∂τn2∂ l1n=0; ∂τn2∂ l2n=0 .

После дифференцирования находим

σ1−σ3l1nσ1−σ3−2σ1−σ3ln12+σ2−σ3ln22=0 ;		     (1.38)

σ2−σ3l2nσ2−σ3−2σ1−σ3ln12+σ2−σ3ln22=0 .		    (1.39)

Эта система имеет несколько решений.

При σ1 = σ2 = σ3 на любых площадках касательные напряжения отсутствуют, так как тензор напряжений переходит в шаровой.

Три других решения, например l1n = l2n = 0, l3n =±1, соответствуют главным площадкам, на которых касательные напряжения отсутствуют. На этих площадках τn изменяет знак, они удовлетворяют условию экстремума только потому, что уравнение (1.37) записано для квадратов касательных напряжений и пересечение с осью τ=0 становится стационарной точкой.

Наиболее интересные для нас три решения получим, если приравняем нулю один из направляющих косинусов, например l1n=0. Тогда из второго уравнения системы (1.39) при σ2≠σ3 находим l2n2=0,5, третий направляющий косинус можно определить из соотношения (1.18): l3n2=0,5.

Эти решения соответствуют площадкам, которые проходят через одно из главных направлений и делят пополам угол между двумя другими главными направлениями. На этих площадках касательные напряжения достигают экстремальных значений, они называются главными касательными напряжениями и равны полуразности главных нормальных напряжений

τ1=τ23=±σ2−σ32 ;   τ2=τ31=±σ3−σ12 ;   τ3=τ12=±σ1−σ22 . 	(1.40)

На этих же площадках нормальные напряжения, в соответствии с уравнениями (1.25), равны полусумме соответствующих главных нормальных напряжений

σ23=σ2+σ32 ;   σ31=σ3+σ12 ;   σ12=σ1+σ22 .	            (1.41)

Главные касательные напряжения так же, как и главные нормальные напряжения, не зависят от выбора осей координат и однозначно определяются через инварианты тензора напряжений. Для этого достаточно по заданному тензору напряжений в виде (1.8) найти его инварианты (1.22)-(1.24), а затем, например, из кубического уравнения (1.19а),  главные нормальные напряжения. Подставляя последние в соотношения (1.40), получим главные касательные напряжения.

Интересно отметить, что если придерживаться соотношения (1.20), тогда

τ12+τ23+τ31=0  .                           (1.42)

### 1.1.10 Октаэдрические напряжения

Основные инвариантные характеристики напряженного состояния можно интерпретировать как напряжения на октаэдрических площадках, равнонаклоненных к главным осям тензора (рис. 6), для которых направляющие косинусы составляют

l1n2=l2n2=l3n2=13 .

Из уравнений (1.25) и (1.37) получим

σокт=σ1+σ2+σ33=I13=σ ;                  (1.43)

τокт=σ1−σ22+σ2−σ32+σ3−σ123=σij'σij'3 .		  (1.44)

Рис. 6 Октаэдрические напряжения

Таким образом, первый инвариант полного или шарового тензора определяет нормальные октаэдрические напряжения, которые всегда равны средним напряжениям σ. Второй инвариант девиатора пропорционален квадрату октаэдрических касательных напряжений τокт.

Эти напряжения не зависят от выбора осей координат и так же, как другие инвариантные характеристики напряженного состояния, могут быть использованы для описания физических закономерностей, относящихся к упругому или пластическому формоизменению.

### 1.1.11 Интенсивности напряжений

В практических расчетах наибольшее распространение получили интенсивности напряжений, которые отличаются от τокт лишь постоянным множителем. Выбор этих множителей производится так, чтобы в простейших условиях нагружения, обычно используемых при построении диаграмм механического состояния материала [2-6], они совпадали с напряжениями, замеряемыми или вычисляемыми обычными способами.

Следует различать интенсивность нормальных σi  и интенсивность касательных T напряжений. Первая из них определяется соотношением

σi=32τокт=−3I2'=σ1−σ22+σ2−σ32+σ3−σ122,		(1.45)

и в случае линейного растяжения при σ1> 0, σ2=σ3=0 она равна величине растягивающего напряжения σi=σ1.

Интенсивности напряжений всегда положительны, для сжатия величина σi  совпадает с модулем сжимающего напряжения σi =| σсж|.

Для интенсивности касательных напряжений T  коэффициент выбирается так, чтобы при чистом сдвиге, например в плоскости x-y (τxy≠0,σx=σy=σz=τyz=τzx=0), имело место равенство T =|τxy |. Это условие будет удовлетворено, если принять

T=−I2'=σx−σy2+σy−σz2+σz−σx2+6τxy2+τyx2+τzx26 .		(1.46)

Применение этих характеристик позволяет использовать диаграммы, снятые при испытаниях на линейное растяжение (сжатие) или сдвиг, без дополнительного изменения масштаба для описания механических и пластических свойств деформируемого материала.

Интенсивности σi и T для шарового тензора напряжений равны нулю, а для девиатора и полного тензора, записанных в любых произвольных или главных осях, их значения всегда одинаковы.

Например, тензоры  Tσ' и Tσ'', приведенные в разд. 1.1.3, соответствуют одному и тому же напряженному состоянию с инвариантами I1=12 МПа, I2=-252 МПа2, I3=864 МПа3, главными напряжениями σ1=24 МПа, σ2=σ3=-6 МПа и девиатором в главных осях

Tσ'=20000−10000−10  .	                           (1.47)

При подстановке любых сочетаний компонент напряжений в уравнения (1.45) и (1.46) получим  σi =30 МПа, T=17,3 МПа.

### 1.1.12 Дифференциальные уравнения равновесия

Все рассмотренные до сих пор соотношения между напряжениями на различных площадках характеризуют их тензорные свойства и с точностью до обозначений применимы для любых симметричных тензоров второго ранга, в том числе для тензоров деформаций и скоростей деформаций (см. разд. 1.2 и 1.3).

Дифференциальные уравнения равновесия отражают только силовые свойства напряжений и на другие тензоры их распространять нельзя.

При выводе условия парности касательных напряжений в разд. 1.1.3 на противоположных гранях параллелепипеда (см. рис. 3) компоненты напряжений принимались одинаковыми. Однако в общем случае внутри деформированного тела они изменяются. Для сплошной среды их можно считать непрерывными функциями координат σij(x,y,z).

Если в некоторой точке M1 с координатами x, y, z  функция f(x,y,z) известна, тогда на бесконечно малом удалении от нее в точке M2{x+dx, y+dy, z+dz} функция получит приращение

df=∂f∂xdx+∂f∂ydy+∂f∂zdz.		                  (1.48)

Рассматривая с этих позиций противоположные грани параллелепипеда как отличающиеся бесконечно малым приращением одной из координат, изменение напряжений можно определить произведением частной производной от рассматриваемого напряжения по соответствующему направлению на приращение аргумента. Например, напряжения σxx, σxy, σxz на противоположных гранях, ортогональных оси x, будут отличаться на величины, соответственно

∂σxx∂xdx,  ∂σxy∂xdx,  ∂σxz∂xdx .

С учетом этих изменений напряжения на гранях бесконечно малого параллелепипеда показаны на рис. 7.

Рис. 7 Общий случай напряженного состояния в точке

Предположим, что рассматриваемый параллелепипед находится в равновесии, и приравняем нулю сумму проекций всех сил, действующих в направлении оси x:

σxx+∂σxx∂xdxdydz−σxxdydz+σyx+∂σyx∂ydydxdz−σyxdxdz+

+σzx+∂σzx∂zdzdxdy−σzxdxdy=0 .		             (1.49)

Каждое из шести слагаемых соответствует одной из граней параллелепипеда, нормаль к которой совпадает с первым индексом компоненты напряжений. Второй индекс у всех компонент одинаков и совпадает с направлением, на которое проектировались силы.

Анализ условий равновесия для трех осей координат приводит к системе трех дифференциальных уравнений

∂σxx∂x+∂σyx∂y+∂σzx∂z=0  ;

∂σxy∂x+∂σyy∂y+∂σzy∂z=0  ;	         			(1.50)

∂σxz∂x+∂σyz∂y+∂σzz∂z=0 ,

или в компактной форме записи с учетом правила суммирования по повторяющемуся индексу

∂σij∂xi=0 .		                              (1.51)

Эти уравнения должны удовлетворяться в окрестности любой точки напряженного тела, в той или иной форме они используются при решении любых задач, в том числе обработки металлов давлением.

Три уравнения равновесия содержат шесть компонент напряжений. Следовательно, только из статических условий найти напряжения нельзя. Для этого необходимы дополнительные уравнения, учитывающие свойства деформируемой заготовки.