## 1.2 Тензоры деформации

Деформацией называют изменение взаимного расположения точек тела под действием любых внешних воздействий (механических, температурных, магнитных и др.). Различают деформацию упругую и пластическую. Первая является обратимой и исчезает после прекращения действия вызвавших ее факторов, вторая сопровождается диссипацией энергии и приводит к необратимым изменениям размеров.

### 1.2.1 Тензор конечных деформаций

Рассмотрим произвольно ориентированный бесконечно малый отрезок внутри деформируемого тела, ограниченный точками 1{x, y, z} и 2{x+dx, y+dy, z+dz} (рис. 8). Под действием внешних сил концы отрезка получают некоторые перемещения, которые предполагаются непрерывными функциями координат. Обозначим проекции вектора перемещения точки 1 по осям координат x, y, z соответственно u(x,y,z), v(x,y,z), w(x,y,z). Тогда компоненты перемещения второго конца отрезка составят u+du, v+dv, w+dw,  а координаты точек 1 и 2 после деформации будут 1’{x+u, y+v, z+w}; 2’{x+dx+u+du, y+dy+v+dv, z+dz+w+dw}.

Рис. 8 Конечная деформация бесконечно малого отрезка внутри деформируемого тела

Для определения приращений du, dv, dw воспользуемся понятием дифференциала функции трех независимых переменных (1.48)

;

;			              (1.52)

Различные меры деформации основаны на сравнении тех или иных геометрических характеристик в исходном и конечном состояниях. С этой целью можно сравнивать длины, площади или объемы. Тензор конечных деформаций основан на сравнении квадратов длины. В исходном состоянии

.		                 (1.53)

Квадрат длины рассматриваемого отрезка после деформации составит

или с учетом приращений (1.52)

(1.54)

где

;

;

;			(1.55)

;

;

.

По предложению Грина [6], за меру деформации можно принять отношение

. 	                         (1.56)

Переходя от проекций длины отрезка в исходном состоянии dx, dy, dz к его направляющим косинусам

,

уравнение (1.54) можно представить в виде

.	 (1.57)

Сравнение уравнений (1.57) и (1.14) позволяет утверждать, что компоненты , характеризующие деформацию сплошной среды в окрестности рассматриваемой точки, образуют симметричный тензор второго ранга

,                         (1.58)

который называют тензором конечной деформации Грина.

Если воспользоваться индексными обозначениями для компонент вектора перемещения

,      		         (1.59)

тогда тензор (1.58) с компонентами (1.55) можно записать в кратком виде

,	              (1.60)

суммирование в правой части проводится только по индексу k, так как другие индексы в одночленах не повторяются.

### 1.2.2 Тензор малых деформаций

В области упругих и упругопластических деформаций для большинства металлов компоненты  малы по сравнению с единицей, и в уравнениях (1.55) квадратами производных, а также их произведениями можно пренебречь. Тогда вместо (1.60) получим тензор

,    		              (1.61)

который называют тензором малых деформаций Коши.

В технических приложениях обычно используют обозначения

; 				 (1.62)

,

при этом тензор малых деформаций принимает вид

.               		 (1.63)

Компоненты (1.62) имеют простой геометрический смысл и характеризуют деформацию волокон, первоначально параллельных осям координат. На рис. 9 показана проекция одной грани параллелепипеда на плоскость x -  y (с длинами ребер dx и dy в исходном состоянии) до и после деформации.

Рис. 9 Линейные и угловые деформации

Из соотношения (1.58) при условии dl0 dl1 следует, что компоненты тензора (1.63), расположенные на главной диагонали, определяют относительное растяжение или сжатие (при   < 0) ребер параллелепипеда

.                          (1.64)

Действительно, считая поворот ребер незначительным, для стороны ab можно записать

.

Аналогичным образом, разность перемещений концов отрезка ac в направлении оси y, отнесенная к его начальной длине dy, определяет деформацию ey.

С другой стороны, сумма углов поворота сторон  ab  и  ac

определяет деформацию сдвига или искажение первоначально прямого угла

.

Компоненты тензора 0,5 представляют усредненные сдвиги граней параллелепипеда.

Так как компоненты малой деформации (1.62) образуют симметричный тензор второго ранга, для них справедливы все соотношения, полученные в разд. 1.1 для тензора напряжений. В частности, в окрестности любой точки деформированного тела можно выделить три главных направления, вдоль которых деформации сдвига отсутствуют, а деформации растяжения или сжатия достигают экстремальных значений и называются главными деформациями , , . Тензор деформации в главных осях имеет вид

.  		                       (1.65)

Тензор деформации имеет три инварианта

,	                  (1.66)

,			(1.67)

,		                        (1.68)

которые не зависят от выбора осей координат и могут быть использованы для описания физических закономерностей процессов деформации.

Линейный инвариант характеризует относительное изменение объема бесконечно малого параллелепипеда. Если его ориентировать по главным осям и обозначить исходные размеры a0, b0, h0, тогда, в соответствии с определением (1.64), конечные размеры составят

a1=a0(1+) ;  b1=b0(1+ ) ;  h1=h0(1+ )  .

Следовательно,

(1.69)

и для несжимаемой среды должно выполняться условие

= 0 .   	               (1.70)

Тензор деформации  можно разложить на шаровой тензор и девиатор

= +  ;   .		               (1.71)

Диагональные компоненты шарового тензора равны средней деформации

.                            (1.72)

и характеризуют объемное расширение среды.

Для несжимаемых материалов шаровой тензор деформации равен нулю, а девиатор совпадает с полным тензором  .

В плоскостях, которые проходят через одно из главных направлений и делят пополам углы между другими главными направлениями, сдвиги достигают экстремальных значений и называются главными деформациями сдвига

;   ;   .         (1.73)

Для тензора деформации можно построить круги Мора, определить параметр Лодэ-Надаи [3-6].

### 1.2.3 Логарифмические деформации

В процессах обработки металлов давлением происходят весьма значительные изменения размеров и формы деформируемых заготовок. Для описания деформированного состояния можно было бы применять тензор конечных деформаций, однако это приводит к большим математическим трудностям. С другой стороны, применение тензора малых деформаций (1.62) вносит в расчет большие погрешности.

Разбиение процесса конечной деформации на отдельные этапы с малой деформацией и последующее суммирование результатов возможно, но, строго говоря, в этом случае конечный результат зависит от способа разбиения процесса на этапы.

Действительно, если образец с начальной длиной l0 растянуть до конечной длины lk, то относительная деформация составит

.

Если же этот процесс рассматривать как поэтапный с промежуточными длинами l1, l2, l3 ... lk-1,  на каждом этапе деформации составят

и их сумма не будет совпадать с деформацией, определенной выше. Этого недостатка лишена логарифмическая мера деформации (мера Генки), которая определяется логарифмом отношения конечной длины к начальной

.    		                        (1.74)

К тому же приближенное для тензора малых деформаций условие несжимаемости среды (1.70) становится точным

,

так как по предположению V0=Vk.

Логарифмические деформации широко применяются при описании процессов пластического формоизменения, но, как правило, только для главных направлений тензора.

### 1.2.4 Интенсивности деформации

Обработка металлов давлением в обычных условиях не приводит к заметному изменению их плотности в связи с циклическим характером реальных механизмов накопления энергии, прежде всего за счет изменения объема, и последующего пластического течения, завершающегося возвратом объема к его исходному значению и диссипацией части энергии (см. разд. 7). В области развитых пластических деформаций, когда упругими составляющими можно пренебречь, объем любой выделенной частицы принято считать неизменным, а шаровой тензор деформации равным нулю.

Как было отмечено выше, при этих условиях полный тензор и девиатор деформации совпадают, для их описания достаточно двух инвариантов =, =. Наиболее важным считают второй инвариант.

В практических расчетах обычно используют интенсивность деформации растяжения-сжатия

(1.75)

или интенсивность деформации сдвига

.		(1.76)

Коэффициенты перед корнем выбраны так, чтобы при одноосном растяжении или сжатии несжимаемого материала () выполнялось условие , а при чистом сдвиге, например в плоскости x - y, соответственно .

Интенсивности деформации так же, как интенсивности напряжений (1.45) и (1.46), всегда положительны и не зависят от способа их определения, т. е. могут быть вычислены как в произвольных, так и в главной системах координат.

## 1.3 Тензор скорости деформации

К сожалению, тензоры деформации (1.55) и (1.62) не учитывают историю нагружения, так как основаны на сравнении двух состояний: начального и конечного. Характеристики тензора деформации можно сопоставить с расстоянием между двумя точками, в которых рассматриваемая частица находилась в исходном и конечном состояниях. Это расстояние остается одинаковым независимо от того, каким путем попала частица из одной точки в другую.

С точки зрения истории более информативной характеристикой является длина траектории, описываемой частицей в процессе перехода из одного (исходного) состояния в другое (конечное). Для ее определения необходимо скорость частицы проинтегрировать по времени от начала до окончания движения.

Такой же метод учета истории можно предложить и для процессов пластического формоизменения (он естественно появляется в энергетической модели деформации, см. разд. 5), но тогда в каждый момент времени нужно знать скорость изменения деформированного состояния.

Логарифмические деформации можно рассматривать как первую попытку суммирования бесконечно малых приращений деформаций, если последние определить отношением

,	                               (1.77)

где l - текущая длина образца, тогда

.

Тензором скорости деформации называют производную по времени от тензора малых деформаций

.	                                (1.78)

Если воспользоваться обозначениями (1.59), тензор скорости деформации можно записать через компоненты скорости частиц vi=dui /dt

.		                       (1.79)

Понятие скорости пластической деформации  не следует смешивать с понятием скорости пластического деформирования, под которой обычно понимают скорость движения инструмента. Они отличаются и размерностью. Размерность компонент тензора (1.79) обратна единицам времени [с-1].

Как и для любого другого симметричного тензора второго ранга, в каждой точке деформируемого тела можно указать три главные оси тензора , вдоль которых скорости деформации сдвига отсутствуют, а скорости деформации растяжения-сжатия принимают главные значения

.		                       (1.80)

В плоскостях, проходящих через одно из главных направлений под углом  к двум другим главным направлениям, скорости деформации сдвига имеют экстремальные значения, которые называют главными скоростями деформации сдвига

;    ;     .

Компоненты главной диагонали тензора (1.79) определяют скорости относительного удлинения ребер параллелепипеда, ориентированных по осям координат, а другие компоненты - скорость искажения углов в соответствующих плоскостях.

Тензор скорости деформации имеет три инварианта

;

;

.

Линейный инвариант численно равен скорости относительного изменения объема V

.		 (1.81)

В общем случае  можно разложить на шаровой тензор и девиатор

,		                           (1.82)

где   - средняя скорость деформации

.	                     (1.83)

Для несжимаемых материалов dV = 0 и должно выполняться условие постоянства объема

,		                      (1.84)

при этом полный тензор  совпадает с девиатором.

Наиболее важными характеристиками тензора Tx являются интенсивность скорости деформации растяжения-сжатия

(1.85)

или интенсивность скорости деформации сдвига

.			(1.86)

Таким образом, каждый из рассмотренных тензоров можно характеризовать одной из двух интенсивностей, например  и T,  и H. Но путать их нельзя в связи с возможными ошибками при расчете мощности и энергии деформации (см. разд. 3).

## 1.4 Степень деформации сдвига

Учет истории нагружения сводится к интегрированию характеристик тензора скорости деформации по времени, при этом существенное значение имеет форма представления подынтегральной функции. Если она будет записана через переменные Эйлера [2-9] и интегрирование производится для фиксированной точки пространства, результаты теряют физический смысл.

Для описания упрочнения материала и других эффектов пластической деформации наиболее важной является накопленная деформация в окрестности каждой материальной частицы, которую можно характеризовать степенью деформации сдвига [7]

,		                              (1.93)

где подынтегральная функция предполагается заданной через переменные Лагранжа, т. е. интегрирование производится для фиксированной материальной частицы.

Процессы нагружения, для которых , называют монотонными. Их можно сопоставить с движением тела между двумя точками пространства по кратчайшему пути. Во всех других случаях  и чем сложнее траектория нагружения, тем больше будет между ними разница.