# 2. Основные уравнения теории упругости и пластичности

Для описания поведения системы одних только понятий недостаточно. Нужны законы, которые устанавливают связь между этими понятиями. Например, закон Ньютона устанавливает связь между понятиями силы, массы и ускорения. Иногда удобно воспользоваться некоторыми условиями, например условием постоянства объема, которые накладывают ограничения на соотношения между отдельными понятиями.

Задачу можно значительно упростить, если ограничиться меньшим количеством понятий и выбрать те из множества возможных (например, известно более 10 мер деформаций), которые наиболее обоснованы и соответствуют целям поставленной задачи.

Теорию можно считать завершенной, если она оформлена в замкнутую систему или алгоритм моделирования процесса на ЭВМ. Упоминаемую в введении замкнутую систему условно можно разделить, как и методы ее решения, на три группы:

- уравнения статики, которые включают только напряжения, в том числе условия равновесия (1.51);

- уравнения кинематики, в том числе условие постоянства объема (1.70) или (1.84);

- уравнения связи между статическими и кинематическими характеристиками, которые добавляют в систему необходимое количество дополнительных уравнений, отражающих свойства среды.

В зависимости от используемой системы уравнений, различают статические, кинематические и точные методы. Среди последних выделяют также прямые и обратные методы решения. Подробнее они будут рассмотрены в конце раздела.

Таким образом, особенности поведения различных материалов с точки зрения механики деформируемых твердых тел проявляются в уравнениях связи между компонентами тензоров напряжений, деформаций и скорости деформации. Из множества различных теорий ниже рассмотрены уравнения, описывающие поведение однородных изотропных материалов при упругих и пластических деформациях.

## 2.1 Теория упругости

Теория упругости основана на законе Гука, который предполагает линейную зависимость между компонентами напряжений и деформаций

εx=1Eσx−μσy+σz;   γxy=1Gτxy ;

εy=1Eσy−μσz+σx;   γyz=1Gτyz ;		           (2.1)

εz=1Eσz−μσx+σy;   γzx=1Gτzx ,

откуда следует, что шаровые тензоры напряжений и деформаций пропорциональны

ε=1−2μEσ  .         			                (2.2)

Уравнение (2.2) обычно называют законом упругого изменения объема и записывают в виде

σ=3Kε  ,		                             (2.3)

где K - модуль объемной упругости, который можно определить через модуль Юнга E (модуль упругости 1-го рода) и коэффициент Пуассона μ:

K=E31−2μ .		                          (2.4)

Вычитая из первых трех уравнений (2.1) условие пропорциональности (2.2) и принимая во внимание известное соотношение между модулями упругости 1  и  2  рода

G=E21+μ  ,                         		(2.5)

для девиаторных составляющих получим

σx−σεx−ε=σy−σεy−ε=σz−σεz−ε=2τxyγxy=2τyzγyz=2τzxγzx=2G .		   (2.6)

Следовательно, девиаторы напряжений и деформаций также пропорциональны, при этом, как и в законе упругого изменения объема, коэффициент пропорциональности является константой, характеризующей свойства материала (G - модуль сдвига)

Tσ'=2GTε'  .		                                                            (2.7)

Уравнение (2.3) применимо для широкого класса различных сред, в том числе газообразных. Действительно, закон Бойля-Мариотта можно записать в виде

p0−pp=V−V0V0=η  или  Δp=(p0−Δp)η ,

откуда следует, что модуль объемной упругости можно рассматривать как начальное давление, существующее в материале.

## 2.2 Теория малых пластических деформаций

В области малых пластических деформаций зависимость напряжений и деформаций не может существенно отличаться от используемых в теории упругости. Вместе с тем известно, что закон упругого изменения объема с высокой точностью подтверждается вплоть до давления 5000 МПа, не достигаемого в обычных процессах обработки давлением. Это дает основание распространить пропорциональность шаровых тензоров напряжений и деформаций (2.3) на пластическую область.

В теории малых пластических деформаций предполагаются пропорциональными и девиаторы, но, в отличие от теории упругости (2.6), коэффициент G  заменяется на функцию

Tσ'=ψ Tε' .			                             (2.8)

Величина ψ зависит от свойств среды, накопленной деформации в окрестности рассматриваемой частицы и условий нагружения, но в каждой точке сохраняет одинаковое значение для всех компонент тензора

ψ=2TΓε=2σi3εi .		                          (2.9)

Если поведение материала при линейном растяжении σi(εi, ξi) или чистом сдвиге T(Γε, H) известно, тогда определение коэффициента ψ не представляет трудностей.

Зависимости (2.9) хорошо подтверждаются экспериментально в случаях простого нагружения, когда все компоненты напряжений возрастают пропорционально одному параметру и, следовательно, направления главных осей тензоров σij и εij  сохраняются неизменными.

## 2.3 Теория пластического течения

При развитых пластических деформациях упругими составляющими и изменением объема обычно пренебрегают, т.е. считают ε = 0. Но так как средние напряжения могут изменяться в широких пределах, дополнительно следует принять K=∞. Это не противоречит закону упругого изменения объема (2.3), но и не позволяет использовать его в практических расчетах.

С другой стороны, экспериментальные исследования показывают, что особенностям деформации реальных металлов лучше соответствует условие пропорциональности девиаторов напряжений и скоростей деформации

Tσ'=λ Tξ' . 	                                                         (2.10)

Функцию λ, как и коэффициент ψ, можно определить через интенсивности тензоров напряжений, деформаций и скорости деформации

λ=2TH=2σi3ξi ,	                              (2.11)

если свойства среды σi(εi, ξi) или T(Γε, H) известны. Эту зависимость обычно определяют при линейном напряженном состоянии или чистом сдвиге и в соответствии с гипотезой единой кривой распространяют на все другие виды напряженного состояния.

Как будет показано в разд. 6-9, условие (2.10) накладывает слишком жесткое ограничение на процесс деформации. Энергетическая модель допускает более широкий класс решений за счет перехода к менее жесткому условию Гt > 0.

Поведение реальных материалов в условиях пластического формоизменения отличается большой сложностью, но для теоретических расчетов применяют сравнительно простые функции, например

σi=A+Cεin ;  T=A1+C1Γn,                      (2.12)

или

σi=A+Dεi ;  T=A1+C1Γ,                       (2.13)

которые соответствуют степенному и линейному деформационному упрочнению соответственно. Величины A, C, D предполагаются константами материала или функциями скоростей деформации ξij, если необходимо учесть дополнительно скоростное упрочнение среды.

Для материалов с заданными свойствами, например в виде (2.13), система уравнений (1.46), (1.51), (1.79), (1.86), (2.10) становится замкнутой и может быть принципиально решена, если известны соответствующие граничные условия. Система содержит 17 уравнений и 17 неизвестных: по 6 компонент тензоров напряжений и скоростей деформации, 3 компоненты вектора скорости, интенсивности касательных напряжений T и скорости деформации сдвига  H.

Однако ее решение связано с большими математическими трудностями. Поэтому при теоретическом анализе процессов обработки давлением вводят дополнительные предположения о свойствах среды или виде напряженно-деформированного состояния.

## 2.4 Условия пластичности

Трудности аналитического решения замкнутой системы рассмотренных выше уравнений в пластической области могут быть значительно снижены, если ее дополнить условием пластичности, описывающим соотношение между напряжениями при переходе материала в пластическое состояние.

Строго говоря, для материалов с упрочнением такое условие изменяется по мере накопления деформации или изменения скорости деформации в соответствии с их свойствами T(Γε, H).

Однако для ряда материалов, например свинца, сталей в горячем состоянии, упрочнением можно пренебречь, тогда интенсивность напряжений σi или T  в процессе деформации остается постоянной по всему объему пластически деформируемой части заготовки

σi=3T=C.		                             (2.14)

Константу C можно определить экспериментально при линейном растяжении или чистом сдвиге. Для тензора напряжений, заданного в произвольных осях, условие (2.14) принимает вид

σx−σy2+σz−σz2+σz−σx2+6τxy2+τyz2+τzx2=6k2=2σs2,		 (2.15)

где σs - предел текучести при растяжении; k - пластическая постоянная материала (предел текучести на сдвиг).

Для объемного напряженного состояния предположение σi=const фактически ничего не дает, так как система уравнений (1.51) и (2.15) остается дважды статически неопределимой. Однако для плоского напряженного (σ3=0) и плоского деформированного (ε3=0) состояний дифференциальные условия равновесия сводятся к двум уравнениям

∂σx∂x+∂τxy∂y=0 ; ∂σy∂y+∂τxy∂x=0                  (2.16)

и содержат только 3 неизвестные  функции σx, σy , τxy.

Для этих же условий уравнение (2.15) принимает вид:

плоское напряженное состояние (σ3=σz=τyz=τzx=0)

σx2−σxσy+σy2+3τxy2=3k2=σs2 ;		               (2.17)

плоское деформированное состояние (ε3=εz=γyz=γzx=0)

(σx−σy)2+4τxy2=4k2=43σs2 .		                 (2.18)

Таким образом, при k=const система для напряжений становится замкнутой и может быть решена отдельно графическим или численным методами [4-7].

Условие пластичности (2.15) можно интерпретировать как условие постоянства интенсивности напряжений или деформаций, как предельное значение среднеквадратического отклонения главных напряжений от их среднего значения (см. разд. 7) и др. Обычно его называют условием постоянства удельной энергии изменения формы.

Для плоского деформированного состояния оно может быть также интерпретировано как условие постоянства максимальных касательных напряжений, так как в главных осях уравнение (2.18) принимает вид

σ1−σ2=2k 			                           (2.19)

и тогда, с учетом σ3=(σ1+σ2)2 и понятия (1.40), можно записать

τmax=k .		                           (2.20)

Условие постоянства максимальных касательных напряжений (2.20) можно распространить и на другие виды напряженного состояния, при этом возможно некоторое снижение математических трудностей, так как вместо нелинейного уравнения (2.15) добавляется одно из трех линейных уравнений

|σ1−σ2|=2k ;  |σ2−σ3|≤2k ;  |σ3−σ1|≤2k .  	      (2.21)

Однако в общем случае переход к уравнениям (2.21) связан и с дополнительными трудностями выделения в области деформации отдельных зон, в каждой из которых может выполняться одно или два из равенств (2.21).

Различия между условиями пластичности (2.14) и (2.20) с точки зрения точности получаемых результатов, например для усилий, не очень существенны и выбор того или другого определяется чаще удобствами решения конкретной задачи. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что при условии (2.20), распространенном на все виды напряженного состояния, зависимость между пределами текучести при растяжении σs и сдвиге k

σs	= 2k			                              (2.22)

отличается от подобного соотношения, получаемого из уравнения (2.14)

σs=3k .			                      (2.23)

Так как пределы текучести относятся не к физическим, а к механическим характеристикам и для одного и того же материала могут изменяться в достаточно широких пределах, например в зависимости от предшествующей обработки, это различие нельзя считать принципиальным.

Рассмотренных в разд. 1-2 уравнений достаточно для решения большинства практических задач как в упругой, так и пластической областях [1-7]. Однако, в связи с существенными математическими трудностями, а нередко и неоднозначностью решений в области развитой пластической деформации, точные методы, которые рассматривают полную систему уравнений, включая уравнения связи, применяют крайне редко, в основном при моделировании на ЭВМ с привлечением методов конечных или граничных элементов [5-10]. Для определения напряженного и деформированного состояний успешно применяется теория линий скольжения [4-5], однако ограничение условиями плоской деформации существенно снижает ее практическую применимость.

Статические, в основном инженерные методы [3], преобладали до 70-х годов. Более строгий учет вариационных принципов механики дает все основания считать, что они могут не потерять своей роли и в будущем [5]. Тем не менее, из наиболее распространенных в настоящее время следует считать методы кинематические [6-13], которые предусматривают выбор некоторого класса кинематически возможных полей скоростей с последующим уточнением параметров из условия минимума мощности внешних сил. С помощью этих методов проведен подробный анализ процессов осадки, протяжки, выдавливания в условиях плоской и осесимметричной деформации, в том числе инструментом с криволинейным контуром, штамповки в открытых и закрытых штампах [4-13].

В настоящее время достаточно хорошо разработаны методы построения кинематически возможных полей скоростей в процессах трехмерной деформации, для операций листовой штамповки. Кинематические методы позволяют учитывать инерционные эффекты, определять оптимальные и предельные условия деформирования с указанием возможных видов дефектов [8-12].

Вместе с тем, современные методы не обеспечивают необходимой точности предсказания изменения контура заготовки, особенно для процессов с несколькими возможными направлениями течения (штамповка, осадка кольца и др.).

Несмотря на достигнутые успехи, продолжается поиск и разработка новых эффективных методов, в том числе ориентированных на ЭВМ, которые позволяли бы глубже понять механизм самоорганизации процессов пластической деформации и сопровождающих его явлений (деформационное и скоростное упрочнение, трение, устойчивость деформации, разрушение и др.), роль вероятностных факторов, возможные методы повышения ресурса пластичности материала и пр.