## 3.  МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ ДЕФОРМАЦИИ

Уравнения, приведенные в разд. 1 и 2, позволяют получить замкнутую систему для описания процессов деформации как в упругой, так и в пластической областях. Анализ энергетического баланса при этом не требуется. Это связано с достаточно распространенным убеждением, что в упругой области законы сохранения выполняются с меньшей точностью, чем условия статики [1-2].

Рассматриваемый раздел обычно излагают как дополнительный, завершающий теорию. Однако, как будет показано в дальнейшем, все основные уравнения разд. 1 и 2 могут быть получены из условия инвариантности мощности и энергии по отношению к выбору системы отсчета координат, скорости и времени.

В предыдущих разделах форма описания движения частиц при деформации не учитывалась, так как, начиная с исходных предпосылок (условия статики), теория ориентирована на анализ состояний, а не процессов. В отличие от упругой области, когда смещения незначительны, для пластического формоизменения такое ограничение становится весьма существенным. Хорошо развитые методы, как статические (теория линий скольжения, метод нижней оценки и др.), так и кинематические (метод верхней оценки, вариационные методы) позволяют с высокой точностью определять усилия, но не характер течения.

Чтобы построить энергетическую модель процессов деформации, необходимо найти способ определения потенциальной или внутренней энергии некоторой фиксированной частицы при произвольных внешних воздействиях. Приводимые в литературе [2-7] уравнения требуют уточнения, так как обычно используемая форма записи мощности деформации (см. ур. 3.9) с компонентами тензора скорости деформации (1.79) предусматривает представление подынтегральной функции через переменные Эйлера. Такая форма удобна для интегрирования по объему, например для определения усилий, но не по времени. Во втором случае необходимо знать уравнения движения.

Чтобы исключить эти трудности, целесообразно с самого начала предусматривать описание движения в форме Лагранжа, но это приводит к необходимости использования ряда новых обозначений, в частности для начальных координат, частных, локальных и субстанциональных производных [8-12].

В отличие от текущих (переменные Эйлера) координаты Лагранжа не изменяются во времени, т. е. остаются постоянными для каждой фиксированной частицы. Переменными Лагранжа могут быть номера узлов координатной сетки, начальные координаты частиц или их любые функции [6, 8, 15]. В данной работе предпочтение отдано начальным координатам.

В общем случае движение сплошной среды в форме Лагранжа можно представить системой уравнений

;    ;     ,         (3.1)

или, в сокращенной записи,

,	                            (3.1a)

где  - переменные Эйлера (текущие координаты точек),  - переменные Лагранжа или начальные координаты точек, т. е. , ,  при t=0.

Каждую частицу среды в процессе движения можно характеризовать набором механических и физических параметров. К первым относятся скорость, ускорение (в том числе их проекции на оси координат) и др. Физическое состояние частиц определяют их плотность, кинетическая, потенциальная энергия и т.п. Значения этих параметров в каждой частице и в каждый момент времени могут изменяться, т.е. все они являются функциями координат и времени. Чтобы конкретнее характеризовать причину этих изменений, введем два различных оператора:

- оператором "d" будем обозначать изменение положения частицы или ее свойств за б. м. промежуток времени. Например dx - изменение координаты "x" частицы,  - изменение плотности, связанное с изменением объема рассматриваемой фиксированной частицы (масса частицы должна оставаться постоянной) за время dt;

- оператор "" будет соответствовать изменениям функций или координат в пространстве переменных Лагранжа. Например,  - изменение плотности двух соседних частиц, x - разница координат по направлению оси "x" двух соседних точек. Если в исходном состоянии все три их координаты были различны и отличались на величины , , , тогда в некоторый момент времени t > 0 она составит

.	                  (3.2)

С другой стороны, изменение координаты "x" любой частицы за время dt определяется только ее скоростью

.

Для обозначения субстанциональной (материальной) и локальной производных по времени также будут использованы разные обозначения. Субстанциональная производная характеризует скорость изменения функции f, например плотности или координаты, за бесконечно малый промежуток времени для фиксированной частицы. Их будем обозначать оператором df/dt или сокращенно ft.

При обозначении субстанциональных производных от индексных функций, например координат xi, индекс дифференцирования добавляется после запятой: x i,t= dxi /dt .

Локальную производную будем обозначать индексом . В частности, если какая-либо функция движения задана в переменных Эйлера, тогда ее субстанциональная производная, с учетом общего правила дифференцирования неявно заданных функций, будет

.		         (3.3)

Аналогичные обозначения производных нижними индексами приняты и для дифференцирования по переменным Эйлера или Лагранжа, например

.

При этом необходимо иметь в виду, что если функция задана в переменных Лагранжа, тогда индексы дифференцирования можно менять местами: . Однако, если функция задана в переменных Эйлера (аргументами являются текущие координаты), тогда при изменении порядка дифференцирования следует учитывать общие правила, как для неявно заданных функций [9-14]

;

;		               (3.4)

.

Для принятых обозначений координаты вершин 0...7 бесконечно малой частицы сплошной среды в форме прямоугольного параллелепипеда в исходном состоянии (t=0) будут

,  ,  , … ,

а ее начальный объем и масса составят

,    .

В произвольный момент времени t >0 расстояния между вершинами 0 и 1, 2, 7 по оси "x" определяются уравнениями (рис. 10)

Рис. 10 Бесконечно малый параллелепипед в исходном  и деформированном состояниях

Для обозначения изменений во времени функций движения, отнесенных к б. м. частице, например ее объема, потребуется тогда двойной оператор

.

В дальнейшем использованы только первые члены разложения ряда Тейлора.

В соответствии с уравнениями движения (3.1) в произвольный момент времени t > 0 вершины параллелепипеда 0...3 изменят свое положение в пространстве наблюдателя и будут иметь координаты

;  ;
;
.

Деформируемый параллелепипед в общем случае не останется прямоугольным, а его грани, которые ввиду их малости по-прежнему можно считать плоскими, будут наклонены к осям координат. Если обозначить каждую грань фиксированной на ней координатой Лагранжа, тогда для направляющих косинусов нормалей граней в деформированном их состоянии получим

, 	              (3.5)

где - алгебраические дополнения соответствующих элементов xi,p функционального определителя или якобиана преобразования (3.1), который характеризует отношение объёмов рассматриваемой частицы в текущем  и исходном  состояниях

.     		  (3.6)

В соответствии с первым началом термодинамики [15] для фиксированной частицы с объёмом  в начальном состоянии работа внешних сил  затрачивается на изменение потенциальной  и кинетической  энергии, а также на диссипацию части энергии, выделяемой в виде тепла   (другие тепловые источники в данном разделе не рассматриваются)

.	                    (3.7)

Тогда с учетом известных соотношений для приращения работы внешних сил  и кинетической энергии  для фиксированной частицы с массой   получим

.

Для сокращения записей здесь не использован оператор "" для сил Ppi, хотя они и действуют на б. м. площадках рассматриваемого параллелепипеда. По этой же причине сюда не включены другие возможные объемные силы (см. силы  в уравнении A1, стр. 5), однако они будут учтены при анализе растяжения гибкой нити под действием собственного веса (см. разд. 5).

Суммирование должно быть проведено по всем ограничивающим рассматриваемую частицу поверхностям (интегрирование по замкнутой поверхности). С учетом возможных изменений сил и скоростей на противоположных гранях, предполагая, что все функции заданы в переменных Лагранжа, получим с точностью до бесконечно малых 1-го порядка (по пространственным переменным и времени)

.

Переходя к напряжениям Пиола-Кирхгофа [15]

,  или  ;   ;   ,

где индекс  указывает направление нормали к рассматриваемой площадке в исходном состоянии, а индекс i - направление проекции силы и может принимать значения  , получим

.

Если же в качестве переменных Лагранжа принять текущие координаты точек, т. е. считать t=0, тогда, вводя обозначения   для напряжений Коши на площадках, ориентированных по осям координат, следует записать

.

Так как приращение энергии не должно зависеть от выбора системы отсчета скоростей, сумму последних трех слагаемых следует приравнять нулю. Это равенство эквивалентно принципу наименьшего принуждения Гаусса [12, 16]. Более жесткое условие равенства нулю каждой из скобок соответствует дифференциальным уравнениям движения для напряжений Пиола-Кирхгофа  или Коши

или  . 		             (3.8)

Таким образом, используя напряжения , которые определяют плотность внутренних сил, отнесенных к площадям граней рассматриваемой частицы в исходном состоянии, изменение потенциальной энергии можно представить в виде

,	     	             (3.9a)

где qt - мощность теплового источника, vi,p = xi,tp - производные от компонент скорости перемещения частиц vi в направлении осей xi по переменным Лагранжа , в качестве которых приняты координаты точек xi в их исходном состоянии, т.е. =xi  при  t=0.

Уравнение (3.9a) чаще записывают через напряжения Коши

,		                 (3.9б)

где  - объём частицы в текущий момент времени, xi,tj - производные от компонент скорости vi по направлениям xj Уравнения (3.9a) и (3.9б) совпадают, если лагранжевыми координатами  принять текущие координаты точек , т. е. считать t =0.

Как отмечалось выше, в сокращенной записи нижний индекс после запятой соответствует дифференцированию по переменным Лагранжа или Эйлера. Возможные значения xi,p для принятых в разделе обозначений приведены в правой части уравнения (3.6).

Дальнейший анализ может быть выполнен для любой из форм представления мощности деформации

.      		           (3.10)

Удельную мощность деформации, отнесенную к текущему объему частицы, можно записать через компоненты шаровых тензоров и девиаторов или их инварианты

.			(3.10а)

Для определения энергии, накопленной рассматриваемой частицей на конечном интервале времени , при интегрировании уравнений (3.9) в правой их части должны быть фиксированы переменные Лагранжа . Для этих целей уравнение (3.9a) является предпочтительным. При использовании уравнения (3.9б) обычно после достаточно малого этапа деформации переходят к новым лагранжевым координатам.