5. ОБРАТИМЫЕ (УПРУГИЕ) ДЕФОРМАЦИИ

Если деформация протекает в упругой области, когда =const и t = 0, два последних слагаемых в уравнении (4.20) обращаются в ноль. Изменение энергии частицы составляет

(5.1)

или

(5.2)

в зависимости от выбранной шкалы напряжений. При последующей разгрузке она может выделиться и совершить полезную работу.

Произведения  Г2 = Т Г можно рассматривать как второй член разложения в ряд по степеням  приращения потенциальной энергии, так как   и   для любой шкалы напряжений.

Рассматривая среднее напряжение  как объемную плотность энергии, в области обратимых деформаций зависимость между напряжениями и деформациями в различных условиях нагружения можно определить из условия сохранения механической энергии [9,11].

Например, при гидростатическом нагружении с учетом (5.2) уравнение (3.9б) принимает вид

(5.3)

откуда

(5.4)

так как из соотношений (3.6), (4.3) и (4.16) с учетом  имеем

(5.5)

Если же в исходном энергетическом тождестве перейти к обычной шкале напряжений

(5.6)

после интегрирования при начальном условии  = 0 при  R = 1 находим

(5.7)

Пренебрегая квадратом и кубом отношения , полученный результат можно преобразовать к виду (2.3). Однако, как отмечено выше, оно является приближенным, особенно в области высоких давлений, что согласуется с экспериментальными данными. Например, для железа (К=169 ГПа) изменение объема более точно описывает уравнение [18]

(5.8)

которое в диапазоне давлений до 300 ГПа отличается от полученного выше (5.7) не более чем на 0,016 %.

Аналогичным образом, при линейном однородном растяжении в направлении оси х в обычной шкале напряжений для приращения энергии имеем

,                                 (5.9)

при этом мощность деформации составляет

.					 (5.10)

Из условия сохранения энергии

(5.11)

с учетом  dR = R (хtx + уty + ztz ) dt находим

.                         (5.12)

При отсутствии сдвигов произведение хtx dt определяет приращение деформации dx . Принимая материал изотропным, а коэффициент Пуассона постоянным ( =const), уравнение (5.12) преобразуем к виду

(5.13)

откуда при начальном условии xx = 0 при x = 0 следует

(5.14a)

или, для области малых деформаций, когда ехр() = 1 + ,

(5.14b)

где Е - модуль Юнга.

При двухосном напряженном состоянии, когда , а остальные компоненты отсутствуют, на протяжении всего процесса можно принять x = у и по аналогии с рассмотренным выше получим

(5.15)

Во всех приведенных случаях окончательные зависимости совпадают с вытекающими из обобщенного закона Гука, хотя он ни в одном из рассмотренных примеров не использовался. Следовательно, соотношения между напряжениями и деформациями в упругой области можно рассматривать как следствие закона сохранения механической энергии в тех или иных условиях нагружения, при этом первый инвариант тензора напряжений Коши определяет объёмную плотность энергии [16], как это следует из соотношений (5.1-5.2).

Более просто эти же зависимости могут быть получены из соотношений (4.18) или (4.29) для новой шкалы напряжений. Например, при однородном растяжении в направлении оси х с уравнениями движения

(5.16)

и соотношениями между компонентами деформации

(5.17)

находим

(5.18)

тогда из условия (4.32) и  получаем

(5.19)

что совпадает с уравнением (5.14).

Важно отметить, что изменение шкалы одновременно для средних напряжений и деформаций приводит к существенному изменению энергетической шкалы в области упругих деформаций. Называемая по аналогии с общепринятой терминологией удельная энергия на изменение объёма 3e/2 не просто увеличивается на некоторую постоянную величину, а возрастает пропорционально среднему напряжению Коши (1.28), так как с учетом закона упругого изменения объёма (2.3) разность энергии, накопленной за счет изменения объёма, в рассматриваемых двух шкалах составит

Затраты энергии на изменение формы TГ/2 в обоих случаях одинаковы.

Можно предполагать, что одной из причин упомянутого выше несоблюдения законов сохранения энергии в упругой области [1] является несоответствие энергетической шкалы при анализе различных явлений. Это можно проиллюстрировать на примере задачи о растяжении под действием собственного веса.

Действительно, в соответствии с общепринятым решением [20] при плотности материала  и ускорении свободного падения g на расстоянии х от свободного конца подвешенного стержня с площадью поперечного сечения F действующая сила

Р = mg=gFx

создает растягивающие напряжения и деформации

где Е- модуль упругости 1 рода (модуль Юнга). При общей длине стержня L полная энергия деформации составляет

Если не учитывать деформацию стержня, изменение потенциальной энергии за счет гравитационных сил, например при переходе тела из горизонтального недеформированного состояния в вертикальное деформированное, составляет

т.е. они отличаются (при L 1м) на семь порядков, так как величина g /ЗЕ, входящая во второй множитель, например для стали при  =7,8 г/см3, g =9,8 м/с2, E =200 ГПа (с учетом Н = кг . м/с2 ) в системе СИ имеет порядок 10-7 1/м.

Такое несоответствие не проявляется при действии сосредоточенных сил, например подвешенного груза с массой т при изменении его потенциальной энергии за счет удлинения стержня на L

Это лишь в два раза превышает энергию деформации в обычной шкале напряжений при статическом нагружении, когда часть энергии затрачивается на работу некоторой удерживающей силы, обеспечивающей линейную зависимость между силой Р и перемещением L. Для внезапно приложенной нагрузки баланс энергии достигается за счет коэффициента динамичности [20].

Эти соотношения выполняются и в новой шкале напряжений, если при определении работы внешних сил деформирующие усилия определить с помощью соотношений (4.29), тогда

Принимая деформацию однородной, для изменения потенциальной энергии упругой деформации с учетом соотношения Пуассона находим

Аналогично обстоит дело и при других видах деформации, например при кручении круглого стержня с радиусом r под действием момента Мk , создаваемого некоторой силой или подвешенным грузом. Принимая во внимание известные зависимости для касательных напряжений k, угла закручивания    и удельной энергии деформации а при кручении

;   ,

где Ip =0,r - полярный момент инерции, G – модуль сдвига, L – длина стержня, -деформация сдвига волокна с произвольным радиусом , для полной потенциальной энергии деформации получим

что совпадает с работой внешних сил при статическом нагружении.

Приращение потенциальной энергии для скручиваемого стержня по энергетической модели отличается лишь постоянным коэффициентом, отражающим различие в модулях упругости. Действительно, уравнения движения совпадают по форме с уравнениями для жесткого поворота

но угол закручивания будет линейной функцией координаты z0

Тогда приращение Ге для рассматриваемого процесса совпадает с деформацией сдвига , так как

и приращение энергии деформации в окрестности б. м. частицы вместо 0,5G2 будет 1,5K2.

Положение изменяется при учете собственного веса, как например при деформации гибкой нити, которая в исходном недеформируемом состоянии занимала горизонтальное положение, после перехода её в вертикальное деформированное состояние.

Начало координат совместим с точкой подвески нити, а ось х – с направлением длины.

Изменение потенциальной энергии положения определяет интеграл по объёму V0=F0L0

где F0 и L0 – площадь поперечного сечения и длина нити в исходном состоянии.

Для интегрирования требуются уравнения движения в форме Лагранжа xi = xi(p,t). Их можно получить из дифференциальных уравнений (4.40) в новой шкале напряжений. Для рассматриваемых условий они принимают вид

(5.20)

По аналогии с общепринятыми, их можно называть условиями статики, так как они предполагают отсутствие ускорений. Принимая дополнительно гипотезу плоских сечений, в соответствии с которой х = x(,t), отсюда получим

Из условия отсутствия деформации на нижнем конце стержня x = 1 при а = L0 и граничного условия х=0 при = 0 следует

Для приближенного решения без большой погрешности можно поперечными деформациями пренебречь. Однако, чтобы рассмотреть более общий случай, воспользуемся зависимостями между элементами якобиана и деформациями Коши, а также соотношением Пуассона для продольных и поперечных деформаций

отсюда получаем

Это решение не является точным, так как не выполнено граничное условие отсутствия поперечных деформации растяжения-сжатия у =1 на свободной от внешних воздействий боковой поверхности нити. Однако, если деформации малы, получаем по всему сечению у 1 и это приближенное решение можно считать приемлемым.

С учетом полученных уравнений движения для изменения потенциальной энергии положения получаем

или, так как  = const,

(5.21)

Потенциальную энергию упругой деформации определяем новой шкале напряжений по уравнению

(5.22)

Результаты (5.21) и (5.22) имеют один порядок, а если поперечные деформации отсутствуют ( =0), они практически совпадают. Вместе с тем интересно отметить, что если считать нагрузку приложенной внезапно и учесть увеличение напряжений и деформации, а следовательно и энергии деформации, с помощью коэффициента динамичности [20], тогда баланс выполняется при условии

(5.23)

откуда следует   0,25. Минимально возможное значение коэффициента Пуассона =0,25 впервые получил Коши на основании предположения об атомарном строении кристаллов [1], но в дальнейшем этот результат не был подтвержден. Рассмотренные, решения также являются приближенными, они приведены для иллюстрации особенностей определения энергии деформации в новой шкале напряжений.

В пластической области эти вопросы не возникают, так как энергию деформации определяет только искажение формы, значение предела текучести не изменяется.

Таким образом, в упругой области решение сводится к системе 3 (вместо 17) дифференциальных уравнений второго порядка (4.40), после интегрирования которых могут быть определены все другие характеристики деформированного состояния.

Для перехода от элементов якобиана к деформациям Коши, которые однозначно определяют и напряжения ij, можно воспользоваться приближенными зависимостями [15] или стандартными соотношениями между производными по переменным Эйлера и Лагранжа [6,10], например (4.1). С учетом соотношений (4.29) напряжения Лагранжа не представляют самостоятельного интереса, так как отличаются от деформаций хi,p лишь постоянным множителем, однако они могут быть использованы также для перехода к напряжениям Пиола-Кирхгофа, а затем Коши (см. ур. 4.3). Наиболее информативные энергетические характеристики предварительного расчета напряжений не требуют.