6. НЕОБРАТИМЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ДЕФОРМАЦИИ

Деформация становится необратимой, когда начинается диссипация энергии, предварительно накопленной в объёме на упругой стадии нагружения. С математической точки зрения в рамках энергетической модели для этого необходимо, чтобы все три изменяемые части потенциальной энергии в уравнениях (4.9), (4.20) стали равноправными участниками процесса, являясь полными производными. Именно в таком случае, без необходимости дополнительной работы внешних сил, часть энергии может совершить необходимую для пластической деформации работу и затем избыточная её часть диссипирует в пространстве в виде тепла.

Роль клапана для перехода накопленной упругой энергий в тепло выполняет второе слагаемое и пластическая деформация начинается, когда произведение ψt⋅Г2 преобразуется в полную производную. Это условие, в частности, будет выполнено, если Т=Ts = const, что эквивалентно условию пластичности (2.14). Тогда ϕt⋅Г2=−Ts⋅Гt и вместо уравнения (4.20) получим

dδEp=d32σ⋅R+12Ts⋅Г+qδV0  ,				(6.1)

или, с учетом соотношения (4.11)

dδEp=d32τ⋅e+Ts⋅Г+qδV0 .				(6.2)

Разница между  σR и τ e, как следует из уравнения (4.11) достаточно мала и может не учитываться при расчете средних напряжений. Но именно она определяет переход материала в пластическое состояние.

В условиях пластической деформации, когда ϕ=TsΓ<3K мощность деформации при жёстком повороте обращается ноль за счет Гt =0.

Элементарный акт пластической деформации с энергетической точки зрения можно рассматривать как самопроизвольный циклический процесс с изменением объёма и последующим возвратом его к своему исходному значению. Он сопровождается перераспределением внутренней энергии, накапливаемой на первой фазе цикла за счет работы внешних сил и проявляемой в изменении объёма. На второй фазе объём возвращается к своему исходному значению, накопленная в частице потенциальная энергия идет на увеличение интенсивности деформации  Г и диссипирует в пространстве. Другими словами, акт пластической деформации завершается возвратом объёма к исходному значению, т. е. R=1.

Например, при однородном растяжении с уравнениями движения (5.16) при условиях  (5.17) и (5.18) после достижения T = Ts = const и некоторой деформации ε1 при последующем увеличении напряжений ταx и величины R за счет увеличения деформации на Δε, т. е. при ε2=ε1+Δε, характеризующее накопленную энергию произведение τ⋅ε, входящее в первое слагаемое уравнения (6.2), достигает значения

τ⋅ε2=3K⋅1+Δε⋅1−2μ3⋅1+ε2⋅1−2μp3. 		      (6.3)

Этого достаточно, чтобы при последующем уменьшении R →1 на второй фазе цикла увеличить дополнительно деформацию на величину Δε и она достигнет

ε3=ε2+Δε=ε1+2Δε, 					(6.4)

при этом составляющая энергии, определяемая первым слагаемым, уменьшается

τ⋅ε3=3K⋅1+ε2+Δε⋅1−2μp3≤τ⋅ε2. 			(6.5)

Избыточная часть потенциальной энергии, бесконечно малая по отношению к рассмотренной выше, диссипирует в пространстве. После завершения цикла объём возвращается к своему исходному значению, интегральная величина μp>μ приближается по мере развития пластической деформации к μ0=0,5 без изменения отношения (5.17) на первой фазе каждого цикла.

Если приток внешней энергии отсутствует, после завершения второй фазы цикла деформация прекращается. Для поддержания пластического течения необходима дополнительная работа внешних сил с накоплением энергии на первой фазе цикла. Условия разгрузки определяются особенностями нагружения.

Как следует из уравнений (6.1) и (6.2), в процессах пластического течения затраты энергии на деформацию частицы определяет интеграл

δEp=TsδV0Гtdt ,					(6.6)

наиболее важной энергетической характеристикой процессов пластической деформации является интенсивность деформации (4.22) и ее субстанциональная производная Гt. В связи с возможным поворотом главных направлений в пространстве, величину Гt целесообразно определять из общего соотношения (4.35), записанного для произвольных осей координат. Однако окончательная запись этого выражения через элементы якобиана (3.6) в произвольных осях имеет громоздкий вид

2ГГt=Гe2t−6eeα,t+eβ,t+eγ,t,

где

Ге22=xαxtα+xβxtβ+xγxtγ+yαytα+yβytβ+yγytγ+zαztα+zβztβ+zγztγ ;

eαt=xαxtα+yαytα+zαztαxα2+yα2+zα2;eβt=xβxtβ+yβytβ+zβztβxβ2+yβ2+zβ2;eγt=xγxtγ+yγytγ+zγztγxγ2+yγ2+zγ2;

Поэтому удобнее воспользоваться приближенные соотношением.

2Г2=Ге2−3R23,

откуда

ГГt=xα−xα3Rxtα+xβ−xβ3Rxtβ+xγ−xγ3Rxtγ++yα−yα3Rytα+yβ−yβ3Rytβ+yγ−yγ3Rytγ++zα−zα3Rztα+zβ−zβ3Rztβ+zγ−zγ3Rztγ,

или, в сокращенной записи

ГГt=xi,p−xi,p3Rxi,tp,

где xi,p - алгебраические дополнения соответствующих элементов якобиана (3.6).

В области малых пластических деформаций можно использовать приближенные соотношения (4.37) и, если пренебречь изменением объёма, т.е. принять R = 1,

2Г2=Ге2−3, 					(6.7)

тогда получаем

2ГГt=xi,pxi,tp, 				         (6.8)

или, в развернутой форме,

2ГГt=xαxtα+xβxtβ+xγxtγ+yαytα+yβytβ+yγytγ+zαztα+zβztβ+zγztγ.

Приведенные соотношения громоздки, даже по сравнению с интенсивностью скорости деформации сдвига (1.92), но они удобны при моделировании процессов на ЭВМ, так как аргументами являются переменные Лагранжа и нет необходимости перестраивать координатную сетку после очередного этапа деформации. Для главных направлений выражения принимают достаточно простой вид и их применение не вызывает особых трудн6стей (см. разд. 8, 9).

В отличие от упругой области, где нет ограничений на знак изменения скорости деформации (Гt > 0 при возрастании деформаций и Гt < 0 в зонах разгрузки), пластическая деформация сопровождается выделением тепловой энергии и в процессе пластического течения должно выполняться условие Гt > 0, тогда

3ГГt=eα−eβeα,t−eβ,t+eβ−eγeβ,t−eγ,t+eγ−eαeγ,t−eα,t>0,

или, в сокращенной записи

ep−e⋅ep,t−et>0 .         			       (6.9)

Оно будет выполнено, если принять

ep−e=ψep,t−et ,					   (6.10)

при этом соотношения (4.18) можно преобразовать к виду

τp−τep,t−et=TГ⋅ψ=TH ,				      (6.11)

где величина Н аналогична интенсивности скорости деформации (1.86)

H2=ep,t−etep,t−et3=eα,t−eβ,t2+eβ,t−eγ,t2+eγ,t−eα,t23. 		(6.12)

Таким образом, условие Гt > 0 можно рассматривать как энергетическое обоснование теории пластического течения (2.10).

При выполнении соотношений (6.10) по смыслу и значениям величины Н и Гt  должны совпадать, так как после дифференцирования получим

2ГГt=2ψH2=2ГH,				 (6.13)

однако это условие является слишком сильным и характерно только для монотонных процессов, когда главные оси направлены вдоль фиксированных волокон. Для других процессов, например при изгибе, условие (6.10) не выполняется, тогда Н > Гt > 0.

Уравнение (6.12) записано для главных осей. Если ввести лагранжевы координаты в рассматриваемый момент времени и  воспользоваться стандартными тензорными соотношениям для перехода к произвольным осям, то получим (с точностью до множителя 2  для t = 0) общепринятое выражение (1.85) для интенсивности скорости деформации в переменных Эйлера.

Используемые в разд. 4-9 инвариантные характеристики напряженного (Т) и деформированного (Г, Н) состояния отличаются от общепринятых множителем 2, но удобны для общетеоретических преобразований и геометрической интерпретации. В практических приложениях можно рекомендовать любые из упомянутых величин с введением необходимых поправочных коэффициентов в соответствующие уравнения.

Соотношения, которые следуют из предлагаемой модели, не противоречат общепринятым, включая условие перехода в пластическое состояние, пропорциональность шаровых и девиаторных составляющих компонент тензоров напряжений, деформаций и скоростей деформации.

Вместе с тем, они позволяют предложить новую интерпретацию основных понятий и известных гипотез, новые методы расчета и моделирования процессов деформации, в том числе на ЭВМ, с учетом упругопластических свойств деформируемых материалов вместо обычно принимаемой жёстко-пластической модели твердых тел. При этом сжимаемость материала становится управляющим фактором, который определяет течение частиц в процессах пластического формоизменения.

Неравномерность распределения энергии рассматривается как причина движения, за счет пластической деформации каждая частица стремится вернуть свой объём к исходному значению.

Алгоритм моделирования на ЭВМ основан на поэтапном нагружении с определением ускорений частиц на каждом этапе для последующего расчета координат и скоростей узловых точек координатной сетки, предпочтительно в пространстве лагранжевых переменных. В частном случае компоненты скорости, как и координаты, могут быть равными нулю. Для определения трех неизвестных компонент ускорения используются:

условие инвариантности мощности деформации по отношению к выбору системы отсчета скоростей (4.39), которое эквивалентно принципу наименьшего принуждения Гаусса применительно к сплошной среде [12];

условие возврата частицы к исходному значению объёма в конечный момент этапа нагружения. Фактическое значение не обязательно будет сответствовать R= 1, корректировку удобнее проводить по изменению знака скорости Rt на каждом этапе;

условие положительности диссипативной мощности Гt > 0.

Так как в алгоритме два последних условия сформулированы в виде неравенств, решение в значительной степени становится вероятностным. Траектории описываются некоторой ломаной линией, аппроксимирующей фактическую траекторию.

При уменьшении ступени нагружения результаты сближаются. Расчет удобно контролировать по степени выполнения условия R = 1 на протяжении всего процесса деформации.

Применение дифференциальных уравнений движения в форме А1 (см. введение) приводит к переопределенности системы, усложняет описание перехода из исходного однородного состояния в деформируемое неоднородное, не учитывает возможность жесткого поворота частицы в процессе деформации.

После определения ускорений, а затем новых координат и скоростей узловых точек, по приведенным выше уравнениям (см. разд. 3-6) могут быть рассчитаны все остальные характеристики напряженного и деформированного состояний, как в обычной, так и в предлагаемой шкале средних напряжений, хотя в рассматриваемом алгоритме это не является обязательным.

Применение локального принципа наименьшего принуждения Гаусса вместо интегральных вариационных принципов, обычно используемых в методе конечных элементов, позволяет значительно увеличить число узловых точек и снизить время моделирования процессов деформации на ЭВМ.

Для примера на рис. 11 приведена конфигурация координатной сетки при растяжении плоского образца после образования шейки. Обычно механизм образования шейки считают одним из наиболее сложных и для его описания вводят дополнительные условия [15]. В рамках рассматриваемой энергетической модели образование шейки имеет простое объяснение, особенно с учетом зависимости между интенсивностью скорости деформации сдвига Н (см. ур. 1.86) и дивергенцией вектора ускорения vt [9]

H2=2div {vt+rot2v−2div {vt−div2v .

Для несжимаемой среды в плоскости симметрии, например z = 0, три последних слагаемых обращаются в ноль, а ускорения принимают максимальные, по сравнению с окружающими частицами, значения, что и приводит к образованию шейки. Аналогичные проявления особенностей деформации при растяжении или осадке наблюдаются и при моделировании процессов на ЭВМ с применением численных методов анализа.

Рис. 11 Модель образования шейки при растяжении плоского образца

7. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Следует различать геометрические и энергетические характеристики деформированного состояния.

Рассмотренные в разд. 1 и большинство других известных мер деформации [1, 2, 15] основаны на сравнении формы и размеров первоначально прямоугольного параллелепипеда в исходном и деформированном состояниях. Их следует отнести к геометрическим характеристикам. Но и они не позволяют полностью восстановить положение и форму исходного прямоугольного параллелепипеда в пространстве наблюдателя после деформации, так как не учитывают жесткого поворота, который может иметь место, например при изгибе.

Геометрически деформацию среды можно считать известной, если для любой фиксированной материальной частицы с лагранжевыми координатами αpв произвольный момент времени t > 0 известны не только искажения длин, площадей и объёмов с ограничивающими поверхностями, состоящими из одних и тех же материальных частиц, но и их положение пространстве с учетом возможного поворота частицы как жесткого целого.

В связи с многообразием возможных геометрических искажений, для однозначной характеристики формы в произвольно выбранной системе координат наблюдателя необходимо знать в окрестности каждой точки как минимум 9 скалярных величин, например производные от эйлеровых координат по лагранжевым. Таким образом, с этой точки зрения более информативными являются элементы якобиана (3.6), которые называют деформациями Лагранжа.

Вместе с тем, энергетический уровень каждого деформированного состояния или, точнее, его изменение должна характеризовать только одна скалярная величина. В определенном смысле к энергетическим мерам в области упругой деформации могут быть отнесены первые и вторые инварианты тензоров деформации, которые определяют удельную энергию, затраченную на изменение объёма (а0) и формы (аф )

а0=1,5σε ;   аф=0,5GΓε2 ;

где σ, ε - средние напряжение и деформация, Γε - деформации сдвига (1.76).

В качестве единой скалярной характеристики энергетических затрат на деформацию можно рассматривать суммарную или полную удельную энергию деформации

а = а0 + аф ,

которая, с учетом закона упругого изменения объёма σ=3Kε, может быть представлена в виде

а92Kε2+G2⋅Гε2 ,

т.е. для рассмотренных выше соотношений эта величина определяется не только характеристиками деформированного состояния, но и свойствами материала: модулем объёмной упругости К и модулем сдвига G.

Таким образом, в рамках общепринятых представлений энергетическими следует считать две независимые характеристики деформированного состояния: среднюю деформацию или компоненту шарового тензора ε и интенсивность деформации сдвига Γε.

Следует напомнить, что тензоры деформаций (1.60), (1.61) и др. приводят к симметричному виду, чтобы согласовать их с тензором напряжений Коши, симметрия которого обусловлена условиями статики или отсутствием расхода мощности на деформацию при жестком повороте (см. разд. 4).

Деформации xi,p и еp  более удобны и информативны. Как показано в разд. 4-6, в качестве обобщенной энергетической локальной характеристики деформированного состояния может быть использована положительно определенная скалярная величина, определяемая соотношением (4.36)

Ге2=3е2+Г2.

Используя установившуюся терминологию, в упругой области слагаемые 3е2 и Г2 можно рассматривать как две составляющие энергии деформации, первая из которых характеризует изменение объёма, а вторая – изменение формы, т. е. вытянутость эллипсоида, полученного деформацией сферы в рассматриваемых условиях нагружения.

Величина Ге2 характеризует полную энергию деформации только в области упругих деформаций. В области развитых пластических деформаций циклические процессы изменения объёма с возвратом его к исходному значению (см. разд. 6) позволяют считать объём неизменным, а величины е и Г могут быть соизмеримыми и интерпретировать их следует только по геометрическим признакам (среднее значение и среднеквадратическое отклонение длин ребер куба).

Величину Г2 можно также интерпретировать геометрически в любой области деформации как разность квадратов длин диагоналей прямоугольного параллелепипеда (для пластической области – единичного объёма), ребра которого численно равны значениям деформаций eα,eβ, eγ, и куба, стороны которой равны среднему значению деформации е, или (с точностью до постоянного множителя 2/3) как разность между квадратом длины диагонали прямоугольного параллелепипеда и трех площадей его координатных граней, так как из (4.35) следует

Г2=23eα2+eβ2+eγ2−eαeβ+eβeγ+eγeα.

В упругой области возможна деформация с "догрузкой", т.е. с затратой дополнительной энергии внешних сил, увеличением Ге и изменением параметров Г, е, или "разгрузка" с выделением энергии и уменьшением Ге. Возможны также жесткие смещения или деформация без дополнительного притока энергии, т.е. при Ге = const.

Геометрическую интерпретацию энергетических характеристик деформированного состояния можно использовать в приближенных расчетах усилий или энергии деформации (см. разд. 9).

В аналитических расчетах решение можно значительно упростить, если, по аналогии с методом главных напряжений [3], предполагать фиксированные оси наблюдателя главными, тогда все соотношения принимают сравнительно простой вид. Такое решение для большинства задач не может быть точным, так как не согласуется с граничными условиями на свободных от внешних воздействий поверхностях. Но оно может быть отнесено к классу кинематически возможных.

Другим способом, облегчающим аналитические решения и определение уравнений движения в форме Лагранжа, является принцип суперпозиции или наложения траекторий для сравнительно простых процессов деформации (однородное растяжение или осадка, чистый или простой сдвиг и др.). Для этого достаточно вместе лагранжевой координаты одного (наложенного) процесса подставить переменные Эйлера другого (вложенного) процесса.

Разнообразные варианты поведения системы можно рассмотреть при различных сочетаниях растяжения – сжатия в трех взаимно перпендикулярных направлениях с уравнениями движения в виде экспоненциальных зависимостей (деформация предполагается однородной)

1)x=α⋅expε1;y=β⋅exp−με1;z=γ⋅exp−με1;2)x=α⋅expμε2;y=β⋅exp−ε2;z=γ⋅expμε2;3)x=α⋅expμε3;y=β⋅expμε3;z=γ⋅exp−ε3.

Если процессы 2 и 3 протекают одновременно, тогда уравнения движения на таком совмещенном во времени сжатии в двух направлениях (у и z) будут иметь вид

x=α⋅expμε2+ε3;y=β⋅expμε3−ε2;z=expμε2−ε3.

Аналогично можно записать уравнения для совмещенного во времени трехосного растяжения - сжатия. Если три процесса протекают последовательно, т. е. каждый последующий после прекращения предыдущего, тогда можно принять единую систему отсчета времени, например от исходного недеформированного состояния, и в качестве лагранжевых координат на каждом новом этапе использовать координаты Эйлера на предшествующей стадии деформации.

Таким образом, обобщенные для всех трех процессов уравнения движения имеют вид

x=α⋅expε1+με2+ε3;y=β⋅exp−ε2−με1−ε3;z=γ⋅exp−ε3−με1−ε2, 				(7.1)

в которых деформации ε1, ε2, ε3 являются функциями времени, соответствующими последовательности нагружения. С учетом производных, входящих в якобиан (3.6),

xα=expε1+με2+ε3≈1+ε1+με2+ε3+0.5ε1+με2+ε32 ;

yβ=exp−ε2−με1−ε3≈1−ε2−με1−ε3+0.5ε2+με2−ε32 ;

zγ=exp−ε3−με1−ε2≈1−ε3−με1−ε2+0.5ε3+με1−ε22 ,

основные характеристики для произвольного момента определяются соотношениями

R=expε1−ε2−ε31−2μ≈1+ε1−ε2−ε31−2μ+0.5ε1−ε2−ε321−2μ2 ;

e=1+ε1−ε2−ε31−2μ3+ε12+ε22+ε321+2μ2+2mε1ε2+ε1ε3−ε2ε32−μ6 ;

Γ2=1+μ2ε1+ε22+ε2−ε32+ε3+ε123 ;

Γe2=3+2ε1−ε2−ε31−2μ+2ε12+ε22+ε321+2μ2+4μ2−με1ε2−ε2ε3+ε3ε1 .

Здесь и в некоторых случаях ниже приведены уравнения для Г2e, но приращение энергии определяется разностью ΔГе2, в исходном состоянии для рассматриваемого примера Г2e= 3.

Анализ зависимостей R, е, Г и Гe от деформаций ε1, ε2, ε3 показывает, что условия "догрузки" и "разгрузки" в упругой области определяются прежде всего изменением первого инварианта тензора деформации. Объём частицы сохраняет исходное значение R=1, а остальные характеристики будут минимальны, если между деформациями имеет место соотношение

0.5ε1=ε2=ε3, 				            (7.3)

тогда при любом значении коэффициента Пуассона μ в конечном состоянии имеем

e=1+0.251+μ2ε12;Г2=1.51+μ2ε12 ;   ΔГe2=3ε121+μ2 ;		(7.4)

т. е. теоретически для деформации в направлении оси х на величину ε11+μ достаточно затратить энергию ΔEp=4.5Kε121+μ2V0 .

Близким к рассмотренному выше является процесс чистого сдвига, когда ε1=ε2, ε3 =0, следовательно

R=1;Г2=2ε121+μ2;Гe2=3+4ε131+μ2,		         (7.5)

т. е. затраты энергии составляют

ΔEp=6,0Kε121+μ2V0 .

При простом линейном растяжении ε1>0,ε2=ε3=0 имеем

R=1+ε11−2μ ;	ΔГe2=2ε121−2μ+ε121+2μ .		(7.6)

Полученные результаты по приращению энергии совпадают с общепринятыми.

Как следует из энергетической модели, при выполнении условия пластичности в виде Ts =const мерой необратимой деформации может служить диссипированная часть энергии (6.6), которая определяется интегральной характеристикой

ΔГ=Гtdt,

т. е. при расчете выделенной в виде тепла части энергии материал можно считать несжимаемым. Однако необходимым условием пластического течения является положительность диссипируемой мощности Гt > 0 и, если выполняются соотношения (6.10), энергетическая мера пластической деформации может быть определена интегралом

Λ=Hdt≥ΔГ,

который, с учетом (6.12), практически совпадает с известной мерой Одквиста (1.87), но подынтегральная функция выражена через переменные Лагранжа, что, вообще говоря, предусматривается при расчете накопленной деформации по любым известным гипотезам.

Геометрически условие Гt > 0 можно интерпретировать как увеличение в процессе деформации разности квадратов длин диагоналей параллелепипеда и куба, построенных на главных деформациях и их среднем значении.

Особенности процесса пластического течения можно проиллюстриро-вать на рассмотренном выше примере при последовательном протекании линейного растяжения на первом этапе и сжатия в двух других ортогональных направлениях на втором этапе. В упругой области при однородной деформации этот процесс не реализуется из-за отсутствия возможности диссипации энергии. Однако, когда величина Г достигает критического значения и выполняется условие пластичности T = Ts = const, а границы элемента допускают необходимые смещения, как например свободные от напряжений боковые поверхности образца при линейном растяжении, тогда накопленной за счет изменения объёма энергии достаточно для самопроизвольного пластического течения с выделением (диссипацией) затраченной на эту деформацию избыточной части энергии (см. разд. 6).

Особо следует отметить, что при чистом сдвиге наложение дополнительного растяжения-сжатия в ортогональной плоскости не приводит к пластическому течению потому, что на втором этапе этого процесса не выполняется условие положительности диссипируемой мощности Гt > 0.

Различие в процессах линейного растяжения и чистого сдвига состоит в том, что накопление энергии при линейном растяжении происходит в основной за счёт упругого изменения объёма, а при чистом сдвиге – только за счет изменения формы (Г).

Для области развитых пластических деформаций уравнения движения, например для осадки вдоль оси z, с учетом условия постоянства объёма R = 1

x=α⋅exp−ε2;y=β⋅exp−ε2;z=γ⋅expε

удобно привести к виду

x=αh0h;y=βh0h;z=γhh0,

с производными

xα=yβ=exp−ε2=h0h;zγ=expε=hh0.

При этом основные характеристики определяются уравнениями

e=13hh0+2h0h;Г2=23h0h−hh02;Гe2=hh02+2h0h.

и для сравнения с обычно используемыми приведены в таблице:

| Δhh | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| е-1 | 0.0027 | 0.0120 | 0.0302 | 0.0607 | 0.1095 | 0.1874 | 0.3172 | 0.5574 |
| Г2e-3 | 0.0322 | 0.1400 | 0.3471 | 0.6933 | 1.2500 | 2.1600 | 3.5767 | 10.041 |
| ## Г | 0.1258 | 0.2597 | 0.4044 | 0.5642 | 0.7465 | 0.9644 | 1.2458 | 2.7626 |
| Гр | 0.1027 | 0.2120 | 0.3302 | 0.4607 | 0.6095 | 0.7874 | 1.0172 | 2.2565 |
| Γε | 0.1054 | 0.2231 | 0.3567 | 0.5108 | 0.6931 | 0.9163 | 1.2040 | 1.6165 |

Видно, что е и Ге в пластической области не несут энергетической информации и сохраняют только геометрический смысл. Энергетической мерой остается только величина Г. Для сравнения с логарифмической деформацией приведено также значение Гp=(2/3)1/2Г, поправочный множитель введен с учётом коэффициента в уравнении (1.75). Расчетные величины хорошо согласуются с широко используемой в практических расчетах логарифмической мерой, но по мере роста деформации применение поправочного множителя оказывается неоправданным.

С учетом приращения энергии деформации (6.6), для удельных усилий q, отнесенных к пределу текучести σs=3212Ts, находим

qσs=13h0h+2h3h0 .

Этот результат по форме отличается от обычно используемых [3-5], но хорошо согласуется с ними при отсутствии трения, как это и предполагается при равномерной деформации.

Во всех разделах приведены соотношения только для декартовой системы координат. Для перехода к другим системам необходимо воспользоваться стандартными преобразованиями [14].

Например, для перехода к цилиндрической системе координат ρ,ϕ,z при условии осесимметричной деформации с уравнениями движения ρiαp,t, когда ϕ=ϕ0=β, достаточно воспользоваться соотношениями

x0=ρ0cosϕ0;y0=ρ0sinϕ0,

откуда следует

δx0=δρ0cosϕ0−ρ0sinϕ0δϕ0;δy0=δρ0sinϕ0+ρ0cosϕ0δϕ0.

Решая полученную систему линейных уравнений относительно δρ0 и δϕ0, получим

δρ0=δx0cosϕ0+δy0sinϕ0 ;   δϕ0=−δx0sinϕ0+δy0cosϕ0ρ0 .

Проводя аналогичные преобразования для произвольного момента времени  и совмещая рассматриваемую плоскость с плоскостью x0z, для главных значений элементов якобиана и основных энергетических характеристик деформированного состояния получим

eα2=ρα2+zα2;eβ=ρα;eγ2=ργ2+zγ2;

Гe2=ρα2+ρα2+ργ2+zα2+zγ2;				 (7.7)

3e=eα+eβ+eγ;Г2=Гe2−3e2,

при отношении объёмов

R=ρα⋅ραργzαzγ	,				       (7.8)

где α=ρ0, γ=z0.

Эти соотношения будут использованы в последующих разделах при анализе различных процессов деформации.

8. ЧИСТЫЙ ИЗГИБ В УСЛОВИЯХ ПЛОСКОЙ  ДЕФОРМАЦИИ

Для иллюстрации методики исследования процессов деформации с использованием энергетической модели рассмотрим чистый изгиб полосы в условиях плоской деформации, под которым будем понимать процесс, когда первоначально прямолинейные волокна преобразуются в дуги окружностей  в соответствии с уравнениями движения

x=ρ⋅sinψ;y=−r+ρ⋅cosψ;ψ=ξαρ, 			(8.1)

где ξ - неизвестная функция времени и лагранжевых координат (α=x0,β=y0,γ=z0), произведение ξα определяет новую длину волокна, ρ(r,β) – его текущий радиус, r – радиус некоторого контролируемого слоя (волокна), например внутреннего или нейтрального. Последний вариант более предпочтителен, так как позволяет достаточно просто определить угол поворота сечения, особенно при использовании гипотезы плоских сечений.

Радиус r(t) характеризует изменение эйлеровых координат во времени. Условие ρα=0 вытекает из сделанного выше предположения, что волокна преобразуются в дуги окружностей, их радиус зависит только от ординаты β.

Область определения лагранжевых координат должна соответствовать размерам изгибаемого образца:

0≤α≤L0;−a≤β≤b,

где L0 – длина, H0 = a + b – толщина, а, b – координаты верхней и нижней плоскостей, ограничивающих объём заготовки, относительно слоя β=0.

Для рассматриваемых условий плоской деформации предполагается, что ширина образца B0  значительно превышает его толщину В0 >> Н0, а размеры, перпендикулярные плоскости деформации, не изменяются

z = γ. 						(8.1а)

Якобиан преобразования (8.1) принимает вид

R=xαxβyαyβ=ρψαcosψρψβcosψ+ρβsinψ−ρψαsinψ−ρψβsinψ+ρβcosψ=ρ⋅ρβ⋅ψα.	       (8.2)

В соответствии с энергетической моделью состояние будет устойчивым при отсутствии ускорений или при выполнении условий равновесия, которые для рассматриваемой задачи принимают вид

xαα+xββ=0;yαα+yββ=0.				 (8.3)

Для снижения математических трудностей воспользуемся гипотезой плоских сечений, которая, как показывает опыт, приводит к удовлетворительным результатам в области не только упругих, но и пластических деформаций. В этом случае

ψ=αrилиξ=ρr;R=ρβρr, 			       (8.4)

где r – радиус нейтрального волокна, тогда ψα=1r, ψβ=0 и для обоих условий (8.3) получаем линейное дифференциальное уравнение второго порядка

ρββ=ρr2, 						(8.5)

общее решение которого [22] имеет вид

ρ=С1expβr+C2exp−βr .				(8.6)

Для определения констант С1 и С2 необходимо воспользоваться дополнительными (граничными или начальными) условиями. В частности, из условия ρ= r при β = 0 имеем

C1 + C2 = r .					(8.7)

Еcли наружный контур (β = b) свободен от внешних воздействий, тогда в ортогональном ему направлении деформация растяжения-сжатия должна отсутствовать. Это утверждение можно представить в виде условия yβ =1 при β = b и ψ = 0 или более общим условием ρβ=1 при β = b (на наружном контуре) независимо от угла ψ или координаты α, отсюда

r=C1expbr−C2exp−br .				(8.8)

Из системы уравнений (8.7)-(8.8) находим

C1r=exp−br+1expbr+exp−br; 					(8.9)

C2r=expbr−1expbr+exp−br .				           (8.10)

В области малых значений b/r  0, когда можно ограничиться двумя членами разложения ряда

expbr≈1+br,

вместо уравнений (8.9) и (8.10) можно записать

C1= r – b/2;   C2 = b/2 .				   (8.11)

Условие ρβ =1 на свободных от напряжений (внутреннем или наружном) контурах эквивалентно утверждению о неизменности на этих поверхностях нормальных напряжений τβ в новой шкале

τβ2=τβx2+τβy2=ϕ2xβ2+yβ2=ϕ2⋅ρβ2=ϕ2.

Это же условие можно заменить условием неизменности τβy в плоскости  α = 0 в точках β = -а или β = b, так как они могут соответствовать любым точкам контура заготовки за счет поворота осей координат (по предположению, линии контура, как и все другие волокна, образуют дуги окружностей). В новой шкале напряжений, когда

τβy=ϕ⋅yβ,

отсюда приходим к рассмотренным выше соотношениям. В обычной шкале, с учетом общих зависимостей между напряжениями Пиола-Кирхгофа в новой и старой шкале

τpi0=ϕ⋅e3μ1+μ−1⋅δpi+τpi+1−2μ1+μ

и значения

e=131+ρβ+ρr=131+2C1rexpβr ,			     (8.12)

после преобразований получаем

τβy0=ϕμ1+μ1+2C1rexpβr−1+1−2μ1+μC1rexpβr−1−C1rexp−βr=

=ϕ1+μC1rexpβr−1−1−2μ1−C1rexp−βr .

Отсюда, как и из соотношений (8.11), следует C1→r при τβy0=0 и βr→0. Этот результат является несколько неожиданным, так как при С1= r имеем ρβ=ρr, и нормальные компоненты напряжений τα и τβ становятся одинаковыми, так как

τα2=ταx2+ταy2=ϕ2⋅xα2+yα2=ϕ⋅ρr2.

Однако напряжения в этом случае соответствуют начальным условиям. По мере развития деформации разницу в напряжениях ταx0 и τβy0 определяет знак перед последним слагаемым

ταx0=ϕ1+μC1rexpβr−1+1−2μ1−C1rexp−βr .

Оценить точность результатов можно сравнением их с известными. В частности, положение нейтрального слоя в области упругих деформаций определяется величиной действующего на сечение полосы растягивающего усилия. Считая, что это усилие не изменилось по сравнению с исходным состоянием, для новой шкалы напряжений можем записать

F0τα+δf=F0ϕ(eα−1)δf=0 или  F0ρr−1δf=1rF0βδf=Sy=0 ,

откуда следует, что нейтральный слой совпадает с центральным, относительно которого статический момент Sy  равен 0.

Величину изгибающего момента можно определить двумя способами: как момент распределенных сил в старой или новой шкале напряжений или через приращение энергии деформации и работу внешних сил. В первом случае результат не зависит от выбора шкалы (момент от напряжений, предполагаемых действующими в исходном состоянии, равен 0), но удобнее воспользоваться новой шкалой. Момент внутренних напряжений относительно оси, перпендикулярной плоскости деформации и проходящей через нейтральный слой, составляет (для простоты принято ρ≈r+β)

M=F0τα+ρ−rδf=ϕF0ρ−rρrδf=ϕF0βr+1βδf=ϕJyr+Sy, 	      (8.13)

т. е. результат совпадает с общеизвестным (с учетом Sy = 0) с точностью до значения модуля упругости. Вместе с тем, рассмотренное решение учитывает зависимость момента от кривизны и толщины полосы, а также условий на внешних поверхностях, которые определяют значения констант С1 и С2 , входящих в уравнения движения (8.1) через общее решение (8.6).

Во втором случае необходимо предварительно определить энергию, затраченную на деформирование заготовки, например через накопленную деформацию (1.93) или параметр упрочнения Одквиста

Λ=Hkdt,

где Нk- интенсивность скорости деформации сдвига (1.92),

Hk2=23xtx−yty2+yty−ztz2+ztz−xtx2+xty+ytx2+ytz+zty2+ztx+xtz2 .

С учетом уравнений движения (8.1) производные от компонент скорости

xt=ρtsinψ+ρψtcosψ;yt=−rt+ρtcosψ−ρψtsinψ

по лагранжевым координатам составляют

xtα=ρψαtcosψ−ρψαψtsinψ;xtβ=ρβψtcosψ+ρtβsinψ;ytα=−ρψαtsinψ−ρψαψtcosψ;ytβ=−ρβψtsinψ+ρtβcosψ.

Используя общие правила перехода от производных по переменным Лагранжа к производным по переменным Эйлера

xtx=xtαyβ−xtβyαR;xty=−xtαxβ+xtβxαR;ytx=ytαyβ−ytβyαR;yty=−ytαxβ+ytβxαR,

где R=δV/δV0=ρρβψα, после преобразований получаем

xtx=1Rρtβρψαsin2ψ+ρβρψαtcos2ψ;yty=1Rρtβρψαcos2ψ+ρβρψαtsin2ψ;xtx=1Rρρβψαψt+ρρtβψα−ρβρψαtsinψcosψ;ytx=1R−ρρβψαψt+ρρtβψα−ρβρψαtsinψcosψ.

С учетом этих результатов находим

div  {v=xtx+yty=1Rρtβρψα+ρβρψαt=RtR=lnRt;	          (8.14)

Sxy=xty+ytx=sin2ψlnρβρψαt;				(8.15)

Hk2=43lnρψαt2+lnρβt2−lnρψαt⋅lnρβt	 .	        (8.16)

Интегрирование по времени полученного выражения связано с определенными трудностями, однако для области малых деформаций, т. е. при Н /r << 1 с учетом соотношений (8.11) и ρr=1+βr; ρβ=1−(b−β)r для интенсивности скорости деформации сдвига получаем

Hk2=43rt2β2−βb+b2r4; 				(8.17)

или, после интегрирования по времени,

Λ=2rβ2−βb+b23. 				(8.18)

Для крайнего волокна β=b, ρβ=1,ρtβ=0 в обоих случаях, т. е. и в области больших деформаций, получаем

Hk=23lnρψαt,      Λ=23lnρr≈1.15br . 		         (8.19)

Накопленная деформация, как энергетическая мера, должна учитывать историю нагружения, затраты энергии при изменении характера (знака) деформаций.

В соответствии с энергетической моделью обобщенной локальной энергетической характеристикой деформированного состояния в упругой области является величина (4.36) и она составляет

Гe2=1+ρr2+ρβ2=1+2C1r2exp2βr+2C2r2exp−2βr

или

Гe2−3=2C1rexpβr2+C2rexp−βr2−1. 			(8.20)

Принимая во внимание

R=C1rexpβr2−C2rexp−βr2,			(8.21)

в области малых деформаций

Гe2−3=2R−1=2C1rexpβr2−1			(8.22)

и правая часть обращается в ноль, т. е. Г2е=3 и R = 1, при

βr=−lnC1r=−ln1−H04r  или  β=H04  .

Интересно отметить, что для этих же волокон одновременно выполняется и условие е =1. Действительно, в общем случае при любом значении С2/r

e=1+ρr+ρβ3=1+2C1rexpβr3,

а выше было показано, что для рассматриваемых волокон

C1rexpβr=1 .

Отсюда следует, что волокна с лагранжевой координатой β=H0/4 с большим основанием можно считать нейтральными, так как они не испытывают изменения объёма и практически не изменяют своей потенциальной энергии. Деформация этих волокон (положительная в окружном и отрицательная в радиальном направлениях) протекает без изменения объёма и сопровождается только изменением формы, энергетические затраты на которую, как показано в энергетической модели, на порядок ниже, чем на изменение объёма.

Аналогом степени деформации сдвига (1.93) в энергетической модели является деформация

Λe=|Γt|dt≥Γ .

Для рассматриваемого процесса

Г2=13ρβ−ρr2+ρβ−12+ρr−12,

при скорости изменения Гt

ГГt=132ρβ−ρr−1ρtβ+2ρr−ρβ−1ρrt.

Для определения накопленной деформации, близкой к параметру упрочнения Одквиста, можно воспользоваться, приближенным соотношением, справедливым с точностью до ε2,

Г2 = 2(е3 – R)

или

Г2 = 3(е3 – R2/3),

что позволяет предложить инвариантную форму записи аналога интенсивности деформации

Г2 = 0,5(Г2е – 3R2/3)

и интенсивности скорости деформации

Гt=Гe2−3R232t.

Для рассматриваемого процесса и уравнений движения окончательное выражение имеет громоздкий вид, но приближенно можно записать

Гe2−3≈ρr2−1=ρ−rρ+rr2;

Г=23β2−βb+b2r2 ,

т. е. результат отличается от Λ лишь множителем, как это и следует из энергетической модели.

Изменение потенциальной энергии деформируемой заготовки определяет интеграл

1B0L0V0Гe2δV0=H0+rC1r2exp2br−exp−2ar−r1−C1r2exp−2br−exp2ar.

С другой стороны, приращение работы внешних сил в условиях чистого изгиба с моментом М, приложенным в сечении α = l0, можно записать в виде

Mdψ=MdL0r=−M0L0r2rtdt=d0.5ϕV0Гe2δV0.

В области малых деформаций имеем C1=r1−b2r  и C1,r=1,

Гe2=1+ρr2+ρβ2=3+4βr+βr2;1L0V0Гe2δV0=3H0B0+41rSy+1r2Jy,

где Sy = 0 - статический момент, Jy - момент инерции относительно центральной оси. Отсюда следует полученный выше результат

M=ϕJy1r.

Разрабатываемая энергетическая модель не предусматривает принципиально новых решений для усилий и моментов, oна направлена на повышение точности расчета кинематических параметров и уравнений движения. В частности, в приведенном решении, так как уравнения статики не содержат производных по времени, соотношения (8.8)-(8.10) по существу определяют общее изменение толщины полосы, а также положение нейтрального (в обычном понимании) слоя деформаций в процессе изгиба, которое совпадает с известным решением

Расчет усилий и моментов в пластической области не отличается от обычно используемых методик и приводит к известным результатам. Напряжения Ts как в новой, так и в старой шкале остаются одинаковыми. Приравнивая приращение работы внешних и внутренних сил, для изгибающего момента находим

M=TsB0−ab23β2−βb+b2δβ≈TsB0H024. 		(8.23)

Таким образом, предложенная энергетическая мера деформации Г и ее изменение

ΔГ=ΔГe2−3R232 				(8.24)

вполне соответствуют (с учетом постоянных коэффициентов для перехода к эквивалентным деформациям сдвига или растяжения-сжатия) общепринятым представлениям и характеризует энергетические затраты внешних сил.

Как было отмечено в предыдущем разделе, изгиб не относится к процессам монотонной деформации и поэтому определение накопленных деформаций или энергии деформации через меру Одквиста приводит к завышению их фактических значений.

Аналогом энергетической скорости деформации в пластической области тогда следует считать производную по времени

Гt=0.707Гe2−3R23t, 		  		      (8.25)

что согласуется с общим выводом из энергетической модели необратимых деформаций. Для рассматриваемого процесса и указанной выше области малых деформаций получаем

Гt=−rtr2b22+2β−b26.

Так как радиальная и осевая компоненты деформации на наружном контуре отсутствуют, среднеквадратическое отклонение составляет

Г2=23ρr−12.

Если в исходном состоянии полоса имела начальную кривизну r0, тогда

ΔГ=23br−br0.					(8.26)

При достижении Г предельного значения, равного Гs = Ts/ϕ, где Тs- предел текучести (в старой и новой шкале его величина не изменяется), т. е. при радиусе кривизны

brs=br0+32Tsϕ 					(8.27)

растянутые волокна на поверхности заготовки переходят в пластическое состояние.

Если в процессе деформации изменяется знак кривизны, тогда приведенные выше соотношения принимают вид

ΔГ1=23br+br0,     brs=32Tsϕ−br0.			 (8.28)

Учитывая, что упругая деформация является обратимой, можно утверждать, что разгрузка из пластического состояния полосы с радиусом кривизны ri  должна завершиться переходом ее в устойчивое состояние с радиусом кривизны rk , т.е. изменение кривизны полосы в процессе разгрузки составит (изменение знака кривизны в этом случае не предусматривается)

bri−brk=23Tsϕ. 					(8.29)

При этом момент наложенных внешних сил в конечном состоянии обращается в ноль.

Таким образом, основные соотношения для рассмотренного процесса не противоречат обычно используемым в расчетах и согласуются с экспериментальными данными [3-5] как по энерго-силовым, так и по кинематическим параметрам, в том числе по изменению толщины и остаточной кривизне в области пластических деформаций.

Итак, если траектории или уравнения движения частично заданы, тогда недостающую информацию о виде входящих в уравнения движения функций находим из условия отсутствия ускорений, а затем любые из интересующих параметров (компоненты напряжений в старой или новой шкалах, обобщенную энергетическую меру и ее интеграл по объёму, момент, усилия деформирования и пр.).

Изгиб подробно проанализирован практически всеми известными методами. Подробное его описание приведено для проверки соответствия по возможности большего числа характеристик процесса и иллюстрации особенностей методики при решении различных вопросов.

Особо следует отметить сравнительную простоту исходных дифференциальных уравнений (8.3). Уравнение (8.6) по существу завершает решение, анализ которого определяется поставленными целями.

Для расчета усилий и моментов можно пользоваться достаточно грубыми приближениями, например, ограничиваясь первыми членами разложения в ряд экспоненциальных функций. Для оценки неоднородности деформированного состояния, в частности определения положения энергетически нейтрального слоя, повышения точности расчета остаточных радиусов кривизны желательно применять более точные математические методы.

9. ПРИМЕНЕНИЕ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

Применение разрабатываемой модели для анализа технологических процессов сводится к определению уравнений движения, предпочтительно в форме Лагранжа, последующему их дифференцированию для нахождения элементов якобиана (3.6), а затем и любых других характеристик напряженного или деформированного состояний, объёмной плотности энергии, мощности, усилий деформации и пр. Траектории могут быть найдены экспериментально или каким-либо другим способом.

Принципиальной разницы между описанием траекторий в форме Лагранжа или Эйлера нет. Если известна одна из них, тогда с помощью достаточно простых математических преобразований можно перейти к другой [6]. В качестве переменных Лагранжа можно применять не только начальные координаты, но и любые другие параметры, однозначно связанные с ними, например номера узлов координатной сетки произвольной конфигурации [10].

Алгоритм численного моделирования на ЭВМ, приведенный в разд. 6, прост и универсален. Численные методы анализа хорошо развиты и допускают достаточно широкий выбор с учетом интересов пользователя. При выборе координат Лагранжа целесообразно стремиться к прямоугольной области определения переменных и равноотстоящим узлам координатной сетки. Для большинства задач это не представляет трудностей. Конфигурация заготовки определяется диапазоном и шагом изменения переменных Лагранжа.

Наибольшие трудности связаны с формулировкой и контролем граничных условий, по возможности кинематических. Если на части поверхности заданы статические условия, то целесообразно перейти к кинематическим с помощью соотношений (4.29).

Если траектории известны, например, из эксперимента, тогда, после корректировки исходных данных по условию постоянства объёма, не представляет трудностей расчет любых характеристик, т. е. метод визиопластичности [5] легко модифицируется для расчета по новой методике.

Примеры аналитических решений приведены в разд. 5-8. Для любой задачи они могут быть представлены через гиперболические и тригонометрические функции с учетом общего решения (4.41). Окончательные выражения для траекторий содержат 12 независимых функций времени ai, fi, mpi (они не могут зависеть от лагранжевых координат), которые позволяют описать многообразие реальных процессов. В качестве примера рассмотрим возможность описания неоднородности деформаций при осадке прямоугольной в плане заготовки. Промежуточные и окончательная формы зависят от соотношения и абсолютных значений размеров, условий трения на контактных поверхностях, скорости деформирования, свойств материала, в частности его склонности к скоростному и деформационному упрочнению.

Эта задача в определенной степени может служить эталоном для оценки эффективности различных методов анализа процессов деформации [3-7]. Из последних следует упомянуть работу [23] с применением тригонометрических рядов и интегральных вариационных принципов, в которой показана и экспериментально подтверждена возможность образования зон с существенной неоднородностью деформации вблизи боковых ребер при осадке заготовки в виде куба (рис. 12).

Рис. 12 Контур квадратной заготовки после осадки [23]

Если уравнения движения искать в виде произведения трех функций ϕ, ψ, ξ, каждая из которых зависит только от одной из лагранжевых координат [14],

xi=ϕiα,t⋅ψiβ,t⋅ξiγ,t 				(9.1)

тогда из (4.40) получаем

ϕααϕ=ψββψ=ξγγξ					 (9.2)

и общее решение можно представить в виде

x=fxα+ax⋅shmxαα⋅chmxββ⋅cosmxγγ;y=fyβ+ay⋅chmyαα⋅shmyββ⋅cosmyγγ;z=fzγ+az⋅chmzαα⋅chmzββ⋅sinmzγγ, 			(9.3)

где первые слагаемые соответствуют условиям равномерной деформации. С учетом вторых производных

xαα=ax⋅mxα2⋅shmxαα⋅chmxββ⋅cosmxγγ;xββ=ax⋅mxβ2⋅shmxαα⋅chmxββ⋅cosmxγγ;xγγ=−ax⋅mxγ2⋅shmxαα⋅chmxββ⋅cosmxγγ;yαα=ay⋅myα2⋅chmyαα⋅shmyββ⋅cosmyγγ;yββ=ay⋅myβ2⋅chmyαα⋅shmyββ⋅cosmyγγ;yγγ=−ay⋅myγ2⋅chmyαα⋅shmyββ⋅cosmyγγ;zαα=az⋅mzα2⋅chmzαα⋅chmzββ⋅sinmzγγ;zββ=az⋅mzβ2⋅chmzαα⋅chmzββ⋅sinmzγγ;zγγ=−az⋅mzγ2⋅chmzαα⋅chmzββ⋅sinmzγγ. 			(9.4)

нетрудно убедиться, что условие (4.40) выполняется для всех трех функций, если коэффициенты mip связаны соотношениями

mxα2+mxβ2−mxγ2=0;myα2+myβ2−myγ2=0;mzα2+mzβ2−mzγ2=0.					 (9.5)

Таким образом, траектории движения (9.3) содержат 12 неизвестных функций времени ai, fi, mpi (с учетом трех наложенных условий 9.5). Сократить число неизвестных функций позволяют дополнительные предположения о форме исходной заготовки и свойствах материала. Например, для изотропной квадратной заготовки

fx = fy;  ax = ay;  mxα=myβ;  mxβ=myα;  mzα=mzβ.

Оставшиеся 7 неизвестных функций должны удовлетворять граничным условиям. Условия на плоскостях симметрии

yα=zα= 0  при α=0;

xβ=zβ= 0 при β=0;

yγ=yγ= 0 при γ=0,

для принятых уравнений движения (9.3) выполняются при любых значениях ai, fi, mi. Для рассматриваемой задачи дополнительными могут быть ограничения смещений на контакте, условия на свободных от напряжений поверхностях заготовки, в частности отсутствие осевых деформаций в точках на пересечении осей симметрии с боковыми поверхностями

εx=0 или xα=1 при α= a, β= 0, γ = 0;

εy = 0 или yβ=1 при α= 0, β = b, γ = 0.

# Обязательными являются условия на верхней и нижней плоскостях заготовки

z = 0 при γ= 0   и    z = h при γ= h0.

В качестве дополнительного уравнения для определения вида функций fi и ai, которые входят в выражения для первых производных от текущих координат по переменным Лагранжа

xα=fx+ax⋅mxα⋅chmxαα⋅chmxββ⋅cosmγγ;xβ=ax⋅mxβ⋅shmxαα⋅shmxββ⋅cosmxγγ;xγ=−ax⋅mxγ⋅shmxαα⋅chmxββ⋅sinmxγγ;yα=ay⋅myα⋅shmyαα⋅shmyββ⋅cosmyγγ;yβ=fy+ay⋅myβ⋅chmyαα⋅chmyββ⋅cosmyγγ;yγ=−ay⋅myγ⋅chmyαα⋅shmyββ⋅sinmyγγ;zα=az⋅mzα⋅shmzαα⋅chmzββ⋅sinmzγγ;zβ=az⋅mzβ⋅chmzαα⋅shmzββ⋅sinmzγγ;zγ=fz+az⋅mzγ⋅chmzαα⋅chmzββ⋅cosmzγγ,

следует использовать условие постоянства объёма

R=δVδV0=∂x,y,z∂α,β,γ=detxi,p=xαxβxγyαyβyγzαzβzγ=1. 		(9.6)

Количество неизвестных функций можно сократить за счет других предположений, например гипотезы плоских сечений, которая часто и успешно используется при решении задач как в упругой, так и в пластической областях [3, 5, 20]. Однако в этих случаях надо соответственно сократить и количество наложенных граничных условий.

Проведенные исследования и расчеты на ЭВМ показали, что траектории (9.3) с 15 параметрами охватывают большое многообразие возможных видов движения, включая изменение контура образца, описанное в работе [23].

Усилия деформации с достаточной точностью могут быть определены на основе сравнительно простых уравнений движения, в том числе соответствующих равномерной деформации. Для перехода от кинематически возможных полей скоростей, используемых в методе верхней оценки [8-10], к траекториям частиц достаточно проинтегрировать скорости по времени и ввести в качестве констант интегрирования переменные Лагранжа.

Например, при осадке полосы вдоль оси  z, совмещая начало координат с центром заготовки на неподвижной части штампа, для вертикальной компоненты скорости vz с учетом граничных условий vz= 0 при z = 0 и vz = -v0 при z= h можно принять линейную зависимость

vz=dzdt=−v0zh.

Принимая во внимание dh= - v0  dt, из уравнения

dzz=dhh

после интегрирования находим

zh0=γh, 					       (9.7)

где h — высота заготовки в текущий момент времени.

Для других координат можно применить ту же методику, либо воспользоваться условием R = 1 и проинтегрировать полученное уравнение в пространстве лагранжевых координат. Например, для рассматриваемого процесса осадки, считая оси х, у, z главными, а материал изотропным, из условия xα=yβ и R = 1 находим

xα2=1zγ=h0h ,

откуда, с учетом граничных условий х = 0 при α = 0 и у = 0 при  β= 0

x=αh0h;   y=βh0h;   z=γhh0. 				     (9.8)

Основные энергетические характеристики и усилия деформации для полученных уравнений движения приведены в разд.7.

Такая методика определения траекторий частиц с использованием кинематически возможных полей скоростей [8-12] применима для рассмотренных ниже технологических операций. По аналогии с методом верхней оценки траектории могут включать варьируемые параметры.

Например, при осадке кольца предположение о линейной зависимости (9.7) соответствует уравнениям движения

z=γhh0;   ρ2=α2+α2−a2h0h,

где а - радиус поверхности раздела течения в радиальном направлении, которая в рассматриваемый момент предполагается неподвижной.

Для развитой пластической деформации имеем

eα=ρα=αh0ρh;   eβ=ρα;   eγ=hh0;

Γe2=hh02+aα21−h0h2+h0h+αh0ρh2 ;

3Γ2=(eα−eβ)2+(eβ−eγ)2+(eγ−eα)2

и величину а следует определять из условия минимума мощности деформации. Отличие от расчетов по обычной методике [9] состоит в простоте использования численных методов интегрирования и фиксированной на всем процессе области определения подынтегральной функции.

Однородной деформации соответствует a = 0, при этом все результаты будут такими же, как для осесимметричной осадки цилиндра с уравнениями движения

ρ=αh0h;   z=γhh0,

которые отличаются от полученных выше (9.8) только обозначениями.

Во всех случаях

R=1;   e=ψ2+2ψ3;   Г2=231ψ−ψ22;

Гe2=ψ4+2ψ2;   qσs=13ψ+23ψ2.

где ψ2=hh0,σs=32Ts.

При плоской осадке вдоль оси, у (z=γ, двумерная задача), когда

x=αh0h ;   y=βhh0 ,

затраты энергии несколько выше

e=13h0h+hh0+1 ;   Γ2=23h0hh0h−1+hh0hh0−1 .

Это можно объяснить уменьшением степеней свободы при движении частиц заготовки.

В отличие от осадки кольца, толщину фланца при вытяжке можно считать постоянной, тогда уравнения движения принимают вид

z=γ;  α2−ρ2=r32−rк2=2rПh,

где rП, r3, rк – соответственно радиусы вытяжного пуансона, исходной заготовки и ее наружного контура при глубине вытяжки h.

Для завивки петли и навивки полос можно использовать общее решение (8.6), а уравнения движения отличаются от рассмотренных при изгибе лишь способом определения констант С1 и С2 в соответствии с особенностями граничных условий для этих процессов. Рассмотренные  выше процессы относятся к неустановившимся, конфигурация заготовки и все характеристики в очаге деформации зависят от времени.

Для установившихся процессов, когда траектории совпадают с линиями тока [10], приближенно уравнения движения можно записать без анализа поля скоростей. Для определения усилий и других интегральных характеристик процесса достаточно знать изменение координат до и после деформации. Например, при прямом плоском выдавливании полосы с начальной толщиной b и конечной а, заменяя траектории частиц ломаной линией, основные характеристики после деформации можно описать уравнениями

x=α⋅a/b;  yβ=1xα;  3e=1+a/b+b/a;  Гe2=a/b2+b/a2+1,

при этом для удельных усилий получим

qσs=23Гe2−3e.

При выдавливании цилиндрического прутка с относительным уменьшением линейных размеров ε=1 – а/b, т.е. при ρ=α1−ε, имеем

ρα=ρα=1−ε.

Из условия несжимаемости находим

zγ=b2a2,

тогда

3e=2ab+b2a2;  Гe2=2a2b2+b4a4;  Г2=23b2a2−ab2

и безразмерные удельные усилия составят

qσs=23b2a2−ab.

При выдавливании трубы с наружным и внутренним диаметрами перед деформацией b1, b2 и после деформации a1, a2 соотношение площадей и скоростей составляет

λ=V0V1=a12−a22b12−b22.

Тогда для произвольного волокна с начальной радиальной координатой α из условия постоянства объёма для конечной радиальной координаты αk следует

αk2=a22+α2−b22⋅λ

и для линий тока в очаге деформации можно записать

ρ=αzh+αk1−zh,

где h - длина очага деформации вдоль оси z, плоскость z=0 совмещена с плоскостью выхода заготовки из очага деформации. Для перехода к уравнениям в форме (3.1) надо заменить эйлерову координату z на лагранжеву координату γ с учетом особенностей процесса [10].

При обратном выдавливании трубы из сплошной цилиндрической заготовки линии тока можно описать уравнением

ρ2=r2+α2ψ,

где ψ=1−dD2, d и D - внутренний и наружный диаметры трубы, соответственно. Из условия постоянства объёма zγ=1ψ, тогда

3e=αψρ+ρα+1ψ ;  Гe2=αψρ2+ρ2α2+1ψ2 ,

и деформация по сечению трубы распределяется неоднородно в соответствии с уравнением

Г2=23Гe2−ψ−αρ−ραψ.

Рассмотренные выше примеры описания траекторий не могут претендовать на высокую точность, но такую методику можно рекомендовать для оценки усилий и энергии. Для повышения точности определения локальных характеристик в установившихся процессах следует воспользоваться общим уравнением (4.39) или системой (4.40).

Энергетическая модель имеет широкий диапазон возможностей, позволяет объяснить механизм изменения коэффициента Пуассона и накопления энергии, по новому трактовать основные законы и соотношения в различных условиях деформации, обнаружить новые особенности деформированного состояния, например нейтральный энергетический слой при изгибе, предложить эффективные алгоритмы моделирования процессов на ЭВМ. Переход к новой энергетической шкале сокращает общее число уравнений, описывающих процесс деформации, приводит в соответствие с общими принципами ряд парадоксов, например связанных с невыполнением законов сохранения в обычной теории. Ее дальнейшее развитие должно способствовать более глубокому пониманию вопросов устойчивости деформирования и разрушения, разработке энергетических моделей упрочнения и трения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ишлинский А.Ю. Механика: идеи, задачи, приложения. – М.: Наука, 1985. 624 с.

2. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. – М.: Наука, 1979. 744с.

3. Сторожен М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. - М.: Машиностроение, 1977. - 423с.

4. Томленов А.Д. Механика процессов обработки металлов давлением. - М.: Машиностроение, 1977. - 195с.

5. Теория пластических деформаций металлов / Под ред. Е.П. Унксова, А. Г. Овчинникова. - М.: Машиностроение, 1983.-598с.

6. Гун Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением. - М, Машиностроение, 1980 - 456с.

7. Колмогоров В.Л. Механика обработки металлов давлением. - М.: Металлургия, 1986. - 688с.

8. Алюшин Ю.А. Теория обработки металлов давлением: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Ин-т с.-х. машиностр., 1977. - 8бс.

9. Алюшин Ю.А. Исследование процессов обработки металлов давлением с помощью кинематически возможных полей скоростей: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Ин-т с.-х. машиностр., 1978. - 98с.

10. Алюшин Ю.А. Расчет процессов пластического формоизменения по линиям тока: Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Ин-т с.-х. мащиностр., 1979. - 80с.

11. Алюшин Ю.А. Теоретические основы энергетических методов расчета процессов обработки металлов давлением: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Ин-т с.-х. машиностр., 1981. - 106с,

12. Алюшин Ю.А., Еленев С.А. Теоретические основы энергетических методов расчета процессов обработки металлов давлением: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Ин-т с.-х. машиностр. 1987. - 106с.

13. Степанский Л. Г. Расчеты процессов обработки металлов давлением. - М.: Машиностроение, 1979. 213с.

14. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. - М., 1986. - 720с.

15. Седов Л.И. Механика сплошной среды. - М.: Наука, 1970.- 492с.

16. Лагранж Ж. Аналитическая механика. Т,II. М.-Л.: ГИТТЛ, 1950. - 440с.

17. Хилл Р. Некоторые базовые принципы в механике сплошных сред. J. Mech. Phys. Solids. Vol. 7, pp. 209-225 (1959)

18. Алюшин Ю.А. Энергетическая модель обратимой и необратимой деформации. Сб.: Оптимизация металлосберегающих процессов обработки металлов давлением / ДГТУ - Ростов н/Д, 1993, с.3-12

19. Алюшин Ю.А., Кулик Н.Ю. Энергетические характеристики упругой и пластической деформации. Сб.: Оптимизация металлосберегающих процессов обработки металлов давлением ЛДГТУ - Ростов н/Д, 1993, с. 13-21

20. Беляев Н.М. Сопротивление материалов. - М.: Наука, 1976. 608 с.

21. Кэй Дж., Лэби Т. Таблицы физических и химических постоянных. - М.: ГИФМЛ, 1962 - 246с.

22. Камке Э, Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям - М.: Наука, 1971., 576с

23. Wada Т., Deen T. An energy method analisys in three dimensions of the compression of a square block between rigid flat tools. Metalforming, 4 Int. Conf, pp.497-501, Birmingham, 1986

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	 3

Введение	 4

1. Основные понятия классической теории	 5

1.1 Теория напряженного состояния	 6

1.2 Тензоры деформации	 25

1.3 Тензор скорости деформации	 32

1.4 Степень деформации сдвига	 34

2. Основные уравнения теории упругости и пластичности	 35

2.1 Теория упругости	 35

2.2 Теория малых пластических деформаций	 36

2.3 Теория пластического течения	 37

2.4 Условия пластичности	 38

3. Мощность и энергия деформации	 42

4. Энергетическая модель обратимых и необратимых  деформаций	 48

5. Обратимые (упругие) деформации	 57

6. Необратимые (пластические) деформации	 63

7. Энергетические и геометрические характеристики  пластической деформации	 69

8. Чистый изгиб в условиях плоской деформации	 76

9. Применение к технологическим процессам	 85

Библиографический список	91